Tehnički opis
Opis artikla: crna, lagana čizma sa vezicama, izrađena od kombinacije mikrofibera/tekstila, prozračna, vodonepropusna, bez metala, antistatična, protiv klizanja, sa gumenim spoljnim dijelom đona koji apsorbuje udarce zahvaljujući mekom, amortizujućem dvokomponentnom PUR (poliuretanskom) ispunu, sa brzim vezanjem i obaveznim džepom za vezice na jeziku, i sa zamjenjivim uloškom koji se može prati u mašini.

                                [image: ]
1. Opšti zahtjevi
Čizma je kombinovana lagana cipela od mikrofibera/tekstila, vrlo dišuća, dinamičnog sportskog dizajna, izrađena „Strobel metodom“ u dizajnu C.
Jasno profilisani gumeni đon, koji dobro prijanja za podlogu i protiv klizanja je, ubrizgava se kalupom direktno na gornji dio cipele pomoću dvokomponentnog međuđona od PU (poliuretana) koji apsorbuje udarce.
Čizma mora biti opremljena membranom koja garantuje vodonepropusnost i dišljivost. Svi šavovi moraju biti zavareni trakom za varenje šavova.
U veličini EU 42, čizma mora imati visinu od cca. 15 cm, mjereno od najniže tačke uloška u području pete do najviše tačke čizme (Dizajn C u skladu sa EN ISO 20347).
Đon je gumeni i može da apsorbuje udarce zahvaljujući dvokomponentnoj PUR (poliuretanskoj) amortizirajućem ispunu i protvkliznim i srednje jakim profilom.
Čizme su dostupne u UK veličinama 3 – 12 (uključujući međubrojeve) i u posebnim veličinama UK 13, 14 i 15, odnosno EU veličinama 35-51. 
Čizma mora biti sertifikovana prema EN ISO 20347:2012 i mora biti odgovarajuće označena. Dodatne zaštitne funkcije su: O2 HRO HI CI WR FO SRC. 


2. Tehnički zahtjevi
Napomena za tačku 2.
Sva mjerenja/vrijednosti su zasnovani na veličini UK 8 – EU 42, ako nije drugačije naznačeno, i metodama ispitivanja standarda EN ISO 20344:2013 - Lična zaštitna oprema - Metode ispitivanja obuće (ili ekvivalentno).

2.1 Zahtjevi za dizajn
Čizme su izrađene od dišućih mikrovlakana (mikrofiber) i tekstilnih materijala.
Čizma je opremljena klimatizacijskim sistemom koji omogućuje cirkulaciju vazduha pri svakom koraku. Na gornjem dijelu cipele koristi se visoko prozračna/dišuća poliesterska tkanina.
[bookmark: _Hlk143682975]Čizma ima prozračnu/dišuću vodonepropusnu laminatnu postavu otpornu na abraziju sa ePTFE membranom.
Obrada materijala u gornjištu mora biti vrlo pažljiva kako bi vlaga mogla neometano izlaziti iz  čizme.
Botie sistem" (sistem čarapa) nije dozvoljen, tj. postava ne smije prekrivati ​​tabanicu.
Jezik je anatomski oblikovan i postavljen pjenastim materijalom otvorenih pora. Džep za sklanjanje viška vezica izrađen je od fleksibilnog rastegljivog materijala na vrhu jezika.
Džepić na jeziku fiksiran je čičak trakom.
Gornjište je postavljeno pjenastim materijalom otvorenih pora.
Sistem vezanja vezica (po jednoj čizmi) sastoji se od 3 para malih plastičnih omči i 2 para plastičnih omči na području gležnja i čičak trake na jeziku za fiksaciju vezica i preklopa jezika.
Elementi vezanja vezica su zatvoreni kako ne bi došlo do zapinjanja za užad za penjanje ili bilo koje druge stvari ili djelove odjeće.
Antistatička svojstva treba osigurati tekstilnom trakom s metalnim nitima (antistatička traka) u unutrašnjosti cipele. Antistatička traka mora dosezati u cca. 5 cm iznad gornjeg dijela tabanice.
Tekstilna omča za navlačenje cipele otporna na kidanje pričvršćena je na gornjem kraju petnog dijela za lakše navlačenje.
Za bolju zaštitu čizme u području prstiju našivena je dodatna TPU zaštitna kapica.
Spoljašni dio đona je guma – PUR (poliuretanski) đon sa stabilizacijskom funkcijom u području pete. Gazište đona je protiv klizanja u svim smjerovima. Đon je otporan na goriva/ulja i antistatičan.
2.1.15 Kod veličine UK 8 – EU 42, kalup ima luk za prste od cca. 15 mm i cca. 10 mm u petnom dijelu kako bi se postiglo udobno koračanje i kretanje stopala.
Zamjenjivi ulošci sa ventilacijskim kanalima na naličju, mogu se skinuti i prati na 30°C. Anatomski su oblikovani, imaju izvrsna svojstva upijanja vlage i brzo se suše.
Širina čizme može se individualno prilagoditi pomoću tri različita zamjenjiva uloška. Čizma dolazi sa crvenim uloškom (srednja širina). Žuti uložak (široka) ili plava (uska) mogu se naručiti posebno, a sva tri različita uloška su obavezni kao uzorci uz prateći par cipela koji se mora dostaviti uz ponudu.
Čizme su takođe sertifikovane da budu opremljene ortopedskim ulošcima i zimskim ulošcima.


2.2 Materijali
2.2.1 Materijal gornjišta 
Materijal od mikrofibera
Boja: crna
Debljina: 0,8-0,9 mm
Čvrstoća na kidanje: ≥ 20 N
Propusnost vodene pare: ≥ 15,0 mg/cm²h

2.2.2 Materijal gornjišta (umeci) - tekstil
100% pletena poliesterska tkanina, prozračna, hidrofobna
Boja: crna
Čvrstoća na kidanje: ≥ 140 N
Propusnost vodene pare: ≥ 35,0 mg/cm²h
Hidrofobno: ≥ 120 min 
Otpornost na habanje:
suvo: ≥ 125 000 ciklusa
mokro: ≥ 80 000 ciklusa

2.2.3 Materijal gornjišta (kragna, jezik) - tekstil
100% pletena poliesterska tkanina, prozračna, hidrofobna Boja: crna
Čvrstoća na kidanje: ≥ 110 N
Propusnost vodene pare: ≥ 50 mg/cm²h
Hidrofobno: ≥ 120 min.
Otpornost na habanje:
suvo: ≥ 100 000 ciklusa
mokro: ≥ 50 000 ciklusa

2.2.4 Materijal gornjišta – umeci u području gležnja
PU sintetički materijal
Debljina: 1,2 – 2,1 mm
Boja: crna
Čvrstoća na kidanje: ≥ 70 N
Propusnost vodene pare: ≥ 10,0 mg/cm²h


Džep na jeziku
Rastezljiva gusta mrežica
Boja: crna


Obrub preklopa na jeziku
Profilirani sintetički PUR materijal
Debljina: 1,2 – 1,4 mm
Boja: crna

Gornja zaštitna kapica, traka za petu
TPU materijal sa hrapavom površinom
Debljina: 0,8 ± 1,2 mm
Boja: crna

2.2.8 Podstava ruba gornjišta i jezika
Pletivo od poliestera i poliamida, prozračno 
Boja: crna
Debljina: 1,8 – 2,1 mm
Čvrstoća na trganje: ≥ 40 N
Propusnost vodene pare: ≥ 40,0 mg/cm²/h
Otpornost na habanje:
suho: ≥ 100 000 ciklusa
mokro: ≥ 50 000 ciklusa

Elementi vezivanja
Bezmetalne plastične omče
Boja: crna
Dio rista sa omčama za vezivanje: 3 para po čizmi
Gornji dio za vezivanje: 2 para po čizmi
Fiksator : 1 komad čičak trake

2.2.10 Postava 

Unutarnja podstava je 3-slojni laminat koji se sastoji od sloja pletene tkanine od poliamida/poliestera, membrane od ePTFE i naličja od poliamidnog pletiva obradivog trakom za brtvljenje.

	Konstrukcija i sirovinski sastav

	 Lice: pletivo 
	 70% PA ± 5% 
30% PES ± 5% 

	 Funkcionalni sloj : 
Bikomponenta membrana na bazi ePTFE 

	 Naličje: pletivo 
	 100% PA 

	 Boja 
	 Sivo/srebrno

	 Zabranjene supstance 
	Usaglašenost sa Oeko-Tex® standardom 100
Klasa proizvoda II

	 Težina 
	 [g/m²] 
	 215 ± 15 
	 DIN EN 12127 

	 Debljina
	 [mm] 
	 0.7 ± 0.2 
	 DIN EN ISO 5084 

	 Otpornost na abraziju
lica (po Martindaleu) 
 

	 
[ciklus] 

	Suvo: ≥ 100,000 
Mokro: ≥ 40,000 
 
	 


EN ISO 20344, 
6.12 


	Otpornost na abraziju
naličja (po Martindaleu)
	[ciklus]
	Mokro: ≥ 50,000
	

	Postojanost boje na znoj
	 [siva skala] 
	 ≥ 3-4 
	 DIN EN ISO 105-E04 

	 Postojanost boje na trljanje
	 [siva skala]
	 ≥ 3-4 
	 DIN EN ISO 105-X12 

	 Vodonepropusnost nakon kontaminacije 
	 [mbar] 
Sumporna kiselina 37%
natrijum-hidroksid 30%
Diesel acc. prema EN 590
	 > 1,000 
	 DIN EN ISO 811:2018-08A 

	 Otpornost na prodiranje tečnih hemikalija
	natrijum-hidroksid 40%
azotna kiselina 65%
hlorovodična kiselina 32%
Sumporna kiselina 24%

	Indeks prodora (P) in %: 0 
Indeks odstupanja (R) in %: ≥ 96.0 
	 EN 6530:2005-05 A  

	 Otpornost na prodiranje tekućina
	 AFFF 3%
Sumporna kiselina 37%
Natrijev hidroksid 30%
	 Nema prodora 
	 ASTM F903-18 

	 Toplinska izolacija: Rct 
	 [10-³m²K/W] 
	 ≤ 12 
	 DIN EN ISO 11092 

	 Otpornost prolasku vodene pare: Ret 
	 [m²Pa/W] 
	 ≤ 8 
	 DIN EN ISO 11092 

	 Vodonepropusnost 
	 [mbar] 
	 2,000 
	 DIN EN 20811 

	 Propusnost vodene pare
	 [mg/cm²xh] 
	 ≥ 10 
	 DIN EN ISO 20345/20347 



2.2.11 Ispuna
Mrežasta, prozračna PUR pjena u području jezika i gležnja:
Gustina: 100 ± 5 kg/m3
Debljina: 7 mm

2.2.12 Antistatička traka
Traka od poliesterske niti s (40 ± 5) % metalnih niti.
Širina: 10 ± 1 mm

2.2.13 Konac
100 % poliamidni, hidrofobni
Dimenzija: Nm 40/3 i Nm 40/2
Boja: crna

2.2.14  Traka za navlačenje
Tekstilna traka od poliestera
Širina: 15 mm
Boja: crna

2.2.15 Tabanica
Netkana tabanica, „Strobel“ metoda
Debljina: 2,0 – 2,5 mm
Upijanje vode: ≥ 125 mg/cm²
Otpuštanje vode: ≥ 95 %

2.2.15 Unutrašnja kapica
Termoplastični materijal kapice
Debljina: 0,80 – 0,90 mm

2.2.17 Zamjenjivi uložak
PUR-pjena laminirana sa dišućim poliesterskim slojem, odbija vlagu, sa vrlo dobrom amortizacijom i prijanjanjem stopala.
Upijanje vode: ≥ 150 mg/cm² 
Otpuštanje vode: ≥ 95 % 
Otpornost na habanje:
suvo: ≥ 150 000 ciklusa
mokro: ≥ 50 000 ciklusa
Uložak se pere na 30°C i zamjenjiv je

2.2.18 Vezice za cipele
Vodootporne vezice od poliestera 
Otpornost na habanje: ≥ 10.000 ciklusa
Čvrstoća na trganje: ≥ 1.000 N
Duljina do veličine 8: 125 cm
Duljina do veličine 13: 135 cm
Duljina od veličine 13½: 145 cm
Boja: crna


2.2.19 Đon
Đon protiv klizanja od grube gume sa mekom prigušnom ispunom od dvije PUR (poliuretanske) komponente.
Zbog posebnog luka đona za prste i petu, omogućuje vrlo udobno kretanje stopala.
Đon je samočisteći, antistatičan, neklizajući, otporan na ulja i goriva.
PUR ispuna garantuje sljedeće funkcije:
• značajno prigušenje u području tabana i pete
• dobra izolacija od toplote i hladnoće
• optimalna svojstva hodanja 

Konstruktivni detalji đona sa samočistećim gazištem:
• Boja: crna / tamno siva
• Dubina profila d2: ≥ 4,0 mm
• Otpornost na trganje: ≥ 11 kN/m
• Otpornost na habanje: ≤ 130 mm³

2.3 Zahtjevi za cijelu obuću prema prema EN ISO 20347:

2.3.1 Električni otpor (antistatičko svojstvo): prema simbolu A)*

2.3.2 Toplinska izolacija potplata (povećanje temperature): označeno simbolom HI

2.3.3 Hladna izolacija potplata (temp. odmašćivanje): ≤ 8,0°C Simbol CI

2.3.4 Apsorpcija energije: ≥ 30 Joule Simbol E)*

2.3.5 Otpornost na kontaktnu toplinu (potplat): nema pukotina. Simbol HRO

2.3.6 Otpornost na gorivo i ulje (povećanje volumena potplata): ≤ 2,0 % Simbol FO

2.3.7 Otpornost na vodu (strojna metoda): ≥ 300.000 ciklusa Simbol WR 

2.3.8 Otpornost na klizanje: dat simbol SRC

2.3.9 Težina po čizmi (veličina 8): ≤ 500 g					*) uključeno u O2
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