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U Baru,april 2024.god                                 Nebojša Đurović dipl.građ.inž.





	TEHNIČKI OPIS



Na  dijelu lokalnog puta,vlasništvo opštine Bar,pored  kuće  Marstijepović Janka u naselju Ilino potrebno je izvršiti asfaltiranje.Zbog denivelacije  puta u odnosu na već asfaltirani ,maksimalno h=1,00m ,radi zaštite od   podlokava-    nja i dodatne stabilnosti uraditi potporni zidić geometrijskih karakteristika kao
u prilogu.Na dijelu razdvajanja dva lokalna puta izvršiti iskop za temelj zidića  širine 0,50m i dubine 0,30m.Armiranje izvršiti mrežestom armaturom MA Q335      a nakon betoniranja temelja u jednostranoj oplati  betonirati  potporni   zidić prosječne visine h=0,70m dužine l=31m.
Obračun izvršiti u odnosu na prosječnu visinu zida H=1,00mdebljine d=0,20m       sa temeljom b/d=050/0,20m.
Nakon završenog betoniranja njegovati beton prema pravilniku  ,četiri dana 
Intezivno do sedam dana manjeg obima.
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