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TEHNIČKI IZVJEŠTAJ

1. OPŠTI DIO
INVESTITOR:                 UPRAVA ZA ŽELJEZNICE
OBJEKAT:                       Priključak za Kat. Parcelu 888, KO Glizice,SO Danilovgrad
LOKACIJA:                     K.O. Glizice, Kat. Parcela 888, Danilovgrad
DIO TEHNIČKE 4          GRAĐEVINSKI  PROJEKAT 
DOKUMENTACIJE:     SAOBRAĆAJ
PROJEKTANT:5            LOT inženjering d.o.o. 
                                    Ulica Baku br. 88, Podgorica
2. UVOD

PRIMIJENJENI PROPISI:

-Zakon o planiranju prostora  i izgradnji objekata (sl. List Crne Gore br. 64/17)

-Pravilnik o načinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije  za gradjenje objekata (sl. List Crne Gore br. 044/18)

Predmet ovog Glavnog projekta je izrada saobraćajnog priključka predmetne parcele  na postojeću saobraćajnicu.
Glavni projekat saobraćaja izrađuje privredno društvo  „LOT inženjering“ d.o.o. iz Podgorice.
Za potrebe izrade dokumentacije namjenski je urađena geodetska podloga, razmjere R=1:250 u državnom koordinatnom sistemu. Tačnost ovoga projekta odgovara tačnosti geodetske podloge.
Ovaj projekat predstavlja Glavni projekat saobraćaja za potrebe izdavanja potrebnih saglasnosti od državnih organa, objekat je planiran na lokaciji koja je u vlasništvu Investitora. 
3. POSTOJEĆE STANJE
Podloge za projektovanje su dobijene na osnovu geodetskog snimanja terena i formiran je digitalni model terena. 

Prilikom projektovanja se vodilo računa o postojećem stanju i o uklapanju na isto.

Lokacija predmetne saobraćajnice predstavlja neizgrađenu i neuređenu površinu.
4. PROJEKTOVANO STANJE
Koordinate tačaka osovine definisane su u projektu kao i koordinate svih elementarnih tačaka po poprečnim profilima date su u projektu.

Osovine i širine kolovoznih površina, kao i sva ukrsna mjesta, definisana su u državnom koordinatnom sistemu.

1.1. Situacioni plan
U projektu je dat prilog situacionog plana u razmjeri 1:500. 

Položaj i širina saobraćajnica su prikazani  u situacionom planu.

KRAK A:

Projektom je definisana jedna osa radnog naziva KRAK_A. Početak KRAK_A je na profilu PA1, dok je kraj na profilu PA9. Na profilu PA2 izvršeno je uklapanje na postojeću saobraćajnicu.
1.2.  Nivelacioni plan:

U projektu je dat poseban grafički prilog nivelacionog plana u razmjeri 1:250. Nivelacija kolovoza je projektovana u odnosu na geometriju puta, potrebna uklapanja i poprečne nagibe. Izohipse kolovoza su usvojene na svaka 2 cm.

1.3. Normalni poprečni profil:

Poprečni profil saobraćajnica je priložen u grafičkom dijelu projekta.

Poprečnim profilima je obrađena kompletna saobraćajnica, a profili su na različitim rastojanjima.

Normalni poprečni profil predmetne saobraćajnice je da u posebnom grafičkom prilogu.

1.4. Podužni profili:

Podužni profili saobraćajnice uslovljen je postojećim terenom, uklapanjem na postojeću saobraćajnicu, kao i uslovima odvodnjavanja. 

Svi osnovni elementi podužnog profila definisani su i prezentovani u:

- Podužnom profilu R= 1: 1000/100,

- Poprečnim profilima R= 1:100. 

1.5. Kolovozna konstrukcija:

Projektovana je sledeća kolovozna konstrukcija:


Drobljeni kameni agregat 0/31.5                        d=20 cm
                     -----------------------------------------------------------------------------

                     ukupno:                                                                     20 cm

1.6. Detalji:

Na posebnom grafičkom prilogu dati su karakteristični detalji  u pogodnoj razmjeri.

1.7. Predmjer i predračun

Za projektovane saobraćajne površine urađen je predmjer za sve predviđene pozicije radova planimetrisanjem, kao i predračun prema prosječnim cijenama za sve navedene pozicije. 

                                                                                                                       Sastavio :
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Vasilije Gazivoda, dipl. ing. građ.
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA
A/ PRIPREMNI RADOVI

ODSTRANJIVANJE KORIJENJA, GRMLJA I DRVEĆA

Opis

Ovaj rad obuhvata odstranjivanje grmlja do 10 cm debljine, sječu stabala svih debljina sa kresanjem granja, rezanje stabala na propisnu dužinu, iskop, izvlačenje i premještanje panjeva novih i staroposječenih stabala i sve ostale radove, koji su potrebni u skladu sa ovim tehničkim uslovima. Površine, koje treba očistiti ili otkopati, moraju biti prikazane u nacrtima ili će ih odrediti Nadzorni organ prije početka rada.

Čišćenje ili otkopavanje površina sadrži čišćenje površina od drveća, šiblja, otpadaka i svog prekomjernog biljnog materijala i mora obuhvatati iskopavanje panjeva, korjena i odstranjivanje svog štetnog materijala, koji je ostao pri odstranjivanju grmlja, stabala i panjeva.

Izvođenje

Odstranjivanje grmlja, stabala i panjeva treba izvesti na svim prikazanim, odnosno određenim površinama, kao i na pojedinim mjestima koja odredi za pojedina stabla i panjeve Nadzorni organ. Na površinama iskopanim za ulicu ili platoe treba odstraniti sve panjeve i korjenje do dubine od 50 cm ispod konačno izravnate površine.

Na površinama ispod budućih nasipa treba rupe nastale vađenjem panjeva i korijenja ispuniti zemljanim materijalom i dobro nabiti.

Posječena stabla i panjeve treba deponovati na odgovarajućim mjestima uz trasu tako da ne smetaju izvođenju radova i količinski predati Nadzornom organu ili drugom licu određenom od Investitora.

Plaćanje

Plaćanje je paušalno i ta cijena predstavlja punu kompenzaciju za sve postupke rada, koji su navedeni ili su potrebni za dovršenje radova.

B/ ZEMLJANI RADOVI
IZRADA NASIPA
Obim i sadržaj radova

Izrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu, prema dimenzijama određenim u projektu.

 Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim tehničkim uslovima i JUS U.E1.010 - zemljani radovi na izgradnji puteva.

Materijal

Za izradu nasipa upotrijebiće se svi anorganski materijali propisanih kvaliteta. U nasipe se ne mogu ugraditi organski otpaci, korijenje, busenje, odnosno materijal koji bi vremenom, zbog biohemijskog delovanja, promijenio svoje mehaničko-fizičke osobine. Materijal za izradu nasipa može se dobiti iz usjeka.

Propisi po kojima se kontroliše kvalitet materijala

· JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka

· JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla

· JUS U.B1.014 – određivanje specifične težine

· JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine

· JUS U.B1.018 – određivanje graulometrijskog sastava

· JUS U.B1.020 – određivanje granica konzistencije

· JUS U.B1.024 – određivanje sagorivih i organskih materijala

· JUS U.B1.038 – određivanje optimalnog sadržaja vode.

Određivanje sadržaja organskih i sagorivih materijala, kao i primenu zapremine tla, treba vršiti samo u specifičnim slučajevima (sumnjivi materijali).

Pri ispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, izvršiti ispitivanje materijala iz svakog usjeka, kao i pri svakoj promjeni materijala. Opite treba obaviti na minimum dva uzorka za svaku vrstu materijala. 
Dovoženje i nasipanje

Dovoženje i nasipanje materijala na pripremljeno temeljeno tlo, ili na već izgrađeni sloj nasipa, može početi tek pošto Nadzorni organ preuzme donje slojeve. Svaki pojedini sloj mora biti razastrt u podužnom smijeru horizontalno, ili najviše u nagibu jednakom projektovanom uzdužnom nagibu. U poprečnom smislu, svaki pojedini sloj mora imati jednostrani nagib od 2 do 5%. Taj nagib je potreban radi odvođenja atmosferske vode, zbog čega površina sloja, pri ugrađivanju koherentnih zemljanih materijala, mora biti razastrta i odmah zbijena (svakodnevno). Svaki pojedini sloj mora biti nasipan prema projektovanom poprečnom profilu. Pri navoženju prelazi transportnih sredstava moraju biti što ravnomjernije raspoređeni po čitavoj širini planuma.
Nabijanje

Svaki sloj nasipa mora da bude nabijen u punoj širini odgovarajućim mehaničkim sredstvom, pri čemu zbijanje treba u načelu izvoditi od ivice prema sredini. 

Svaki sloj nasipa mora da bude pre početka nabijanja ovlažen ili posušen do vlažnosti koja je u skladu s prethodnim ispitivanjima, pri kojoj se upotrebljena vrsta materijala može nabiti do zahtevane zbijenosti, uz to svaki sloj nasipa mora biti usitnjen mašinskim putem. Ukoliko se nakon nabijanja i kontrole kvaliteta ne nastavlja odmah s nasipanjem sledećeg sloja, već se nastavlja s nasipanjem nakon dužeg vremenskog perioda, pod različitim vremenskim prilikama, prije nasipanja treba ponovo kontrolisati kvalitet zbijenosti. Izrada se u tom slučaju može početi tek kada je ispitivanjem ponovo dokazan kvalitet zbijenosti.

Nasipanje se mora izvoditi tako da slojevi u uzdužnom smislu budu po mogućnosti horizontalni i tako da se izbjegnu nagli visinski prelazi među slojevima razne visine, a izvedu se pod nagibom kod kojih se još može provesti propisno zbijanje.

Rad na nasipanju biće prekinut u svako doba kad nije moguće postići zadovoljavajuće rezultate, naročito zbog kiše, ili nekih drugih atmosferskih nepogoda. Po ovom osnovu Izvođač nema pravo na bilo kakvu naknadu. Materijal nasipa ne sme se ugraditi na smrznute površine, niti se sme ugraditi na snijeg i led.

Propisi po kojima se vrši kontrola kvaliteta ugrađivanja

· JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka

· JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla

· JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine tla

· JUS U.B1.046 – određivanje modula stišljivosti kružnom pločom

Obim tekućih kontrolnih ispitivanja

Zbijenost slojeva nasipa ispituje se na svakih 50-100 m sa dva opita u neposrednoj blizini, koji daju jedan rezultat. Ovo važi za nasipe kraće od 50 m. Vlažnost materijala ispituje se svakodnevno. Izradi sledećeg sloja ne može se pristupiti dok se ne dokaže zahtevani kvalitet prethodnog sloja.
Prijem ugrađenog materijala

Prijem svakog sloja nasipa izvršiće Nadzorni organ, prema propisanim kriterijumima. Sve utvrđene nedostatke u odnosu na navedene uslove kvaliteta Izvođač mora da popravi, odnosno da odstrani. 

Mjerenje

Količina ugrađenog materijala mjeri se kubnim metrima po stvarno izvršenim količinama u okviru projekta.
Plaćanje

Količine se plaćaju po ugovorenim cijenama za jedan kubni metar ugrađenog materijala nasipa.

U ugovorene cijene moraju biti uključeni svi radovi na razastiranju, kvašenju ili sušenju, zbijanju, planiranju kosina nasipa i bankina sa tačnošću ± 5 cm, u odnosu na projektovane kosine nasipa sa svim materijalom i radom, prevozima i prenosima, te Izvođač nema prava da zahteva nikakv dodatak za izradu nasipa.

Obračun količina nasipa utvrđuje se poprečnim profilima.
NABIJANJE PODTLA – PLANUMA DONJEG STROJA

Opis

Podtlo je samoniklo tlo na kome se vrši temeljenje (izgradnja) nasipa. Rad obuhvata zbijanje, eventualno razrivanje, radi sušenja ili kvašenja tla u debljini koja je odredjena projektom. Opisane radove treba izvoditi do kota predviđenih u projektu po cijeloj širini planuma i u skladu sa ovim tehničkim uslovima.
Materijal

Za izradu posteljice upotrebiće se svi anorganski materijali propisani ovim uslovima.

Propisi po kojima se vrši kontrola kvaliteta materijala

· JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka

· JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla

· JUS U.B1.014 – određivanje specifične težine

· JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine

· JUS U.B1.018 – određivanje graulometrijskog sastava

· JUS U.B1.020 – određivanje granica konzistencije

· JUS U.B1.022 – određivanje promjene zapremine tla

· JUS U.B1.024 – određivanje sagorivih i organskih materijala

· JUS U.B1.038 – određivanje optimalnog sadržaja vode

· JUS U.B1.042 – određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti (CBR)
Ravnost

Planum završnog sloja donjeg stroja mora biti izravnat tako da se dozvoljavaju maksimalna odstupanja od mjerne ravni 30 mm. Ravnost se mjeri krstovima i kanapom u svakom profilu u svim pravcima (uporedni, podužni i dijagonalni). 

Kote površine završnog sloja posteljice na bilo kom mestu mogu odstupati od projektovanih najviše za ( 30 mm. Kote pojedinih mjernih mjesta treba odrediti nivelmanski, a mesta će odrediti Nadzorni organ. 

Poprečni i uzdužni nagibi posteljice moraju se izvesti prema projektu.

Niže izvedena posteljica dopunjava se na teret Izvođača materijalom za donji noseći stroj.

Zbijanje posteljice

Celokupna širina posteljice – planuma prema projektu mora biti mehanički ili hemijski stabilizovana.

Iskopani ili nasuti i razastrti materijal za posteljicu mora se odmah nabiti.

U slučaju da je već zbijena posteljica – planum duže vrijeme izložen vremenskim nepogodama, ili na neki drugi način oštećena, Izvođač je dužan dovesti je ponovo u stanje zahtijevano ovim tehničkim uslovima.
Propisi po kojima se vrši kontrola kvaliteta ugrađivanja

· JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka

· JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla

· JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine

· JUS U.B1.046 – određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče.
Obim tekućih ispitivanja

· Ispitivanje zbijenosti vršiti na svakih 50 – 100 m;

· Utvrđivanje CBR za svaku promenu materijala pre ugrađivanja kao i posle ugrađivanja;

· Vlažnost se ispituje svakodnevno.

Preuzimanje radova 

Prijem posteljice vrši Nadzorni organ neposredno pre sledeće faze izvođenja radova.

Pri prijemu radova moraju biti ispunjeni svi zahtevi navedeni u ovim tehničkim uslovima.

Sve nedostatke u vezi sa ovim zahtevima dužan je Izvođač odstraniti o svom trošku.

Merenje i plaćanje

Ovaj rad se meri i plaća po kvadratnom metru stvarno obrađenog podtla.
MAŠINSKO UREĐENJE POSTELJICE
Obim i sadržaj radova

Pozicija obuhvata uređenje planuma donjeg stroja u usjecima, zasjecima i nasipima, s grubim i finim planiranjem i nabijanjem materijala posteljice uz eventualno kvašenje. 

Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim tehničkim uslovima i JUS U.E8.010. 

Izvođenje radova

Posteljica se izgrađuje tek pošto nadzorni organ primi niži sloj. Ne smije se graditi za vrijeme djelovanja mraza, kao i u slučaju da na planumu nižeg sloja (podtla nasipa) postoji sloj leda ili snijega, odnosno ako je niži sloj smrznut. Razastiranje, planiranje i zbijanje vrši se mašinski. Zbijanje izvršiti odgovarajućim sredstvima za zbijanje koherentnih materijala. Opisane radove treba izvesti do kota datih glavnim građevinskim projektom.

Kontrola kvaliteta materijala za izradu posteljice kolovozne konstrukcije

Za izradu posteljice koriste se koherentni materijali. Kontrolu kvaliteta materijala za posteljicu, a za potrebe ocjene podobnosti, vršiti po sledećim propisima:

- JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka

- JUS U.B1.012 - određivanje vlažnosti tla

- JUS U.B1.014 - određivanje specifične mase tla

- JUS U.B1.016 - određivanje zapreminske mase tla

- JUS U.B1.018 - određivanje granulometrijskog sastava

- JUS U.B1.020 - određivanje granica tečenja i valjanja

- JUS U.B1.024 - sadržaj štetnih organskih materija

- JUS U.B1.038 - određivanje otpimalnog sadržaja vode

- JUS U.B1.042 - određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

Ispitivanja se izvode za svaku promenu materijala, odnosno na svakih 2000 m2 izvedene posteljice.

Kontrola obrađene i zbijene posteljice

Obrađeni i zbijeni sloj posteljice kontroliše se određivanjem stepena zbijenosti ili modula stišljivosti na svakih 50 m po sledećim propisima:

- JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka

- JUS U.B1.012 - određivanje vlažnosti

- JUS U.B1.016 - određivanje zapreminske mase tla

- JUS U.B1.046 - određivanje modula stišljiovosti kružnom pločom

- JUS U.E8.010 - nosivost i ravnost na nivou posteljice

Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugrađivanja

Potrebno je postići stepen zbijenosti Sz 100% u odnosu na maksimalnu suvu zapreminsku masu određenu standardnim Proktorovim opitom. Ponavljanje opita zbog nezadovoljavajućih opita, pada na teret izvođača radova.

Kriterijum za ocjenu ravnosti

Posteljica mora imati podužni i poprečni nagib dat glavnim građevinskim projektom, odnosno nivelmanski snimljene kote na svakom poprečnom profilu ne smiju odstupati više od (20 mm.

Ravnost izvedenog planuma posteljice, mjerena na svakom poprečnom profilu (lijeva ivica, osovina, desna ivica) mjereno letvom dužine 4 m i klinom, ne smije imati depresiju veću od 20 mm.

Obračun radova

Izrada posteljice na nasipima, usecima i zasecima plaća se po kvadratnom metru izvedenih radova. 
C/ GORNJI STROJ

IZRADA DONJEG NOSEĆEG SLOJA (TAMPONSKI SLOJ)
Opis rada

Rad obuhvata nabavku, prevoz, razastiranje i zbijanje. Debljina ugrađenog i zbijenog sloja iznosi 20 cm.

Izrada

Donji noseći sloj ugrađivati na posteljicu koja mora biti pripremljena prema zahtjevima iz ovih tehničkih uslova. Tek kada Nadzorni organ primi posteljicu i odobri rad, može početi navoženje materijala za donji noseći sloj. Vozila sa blatnim točkovima ne smeju se voziti po razastrtom ili sabijenom materijalu. Nakon navoženja, materijal razastrti i fino isplanirati, u debljini potrebnoj da se nakon sabijanja dobije sloj projektovane debljine. Sabijanje se vrši odgovarajućim vibro sredstvima.

Planum sabijenog sloja mora da ima projektovane kote, širinu i pad, kako je to dato u projektu.

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta obuhvata prethodna i kontrolna ispitivanja materijala, kao i kontrolu ugrađenog i zbijenog sloja.

Kriva granulometrijskog sastava materijala mora se nalaziti unutar granica datih na sledećoj tabeli:

	Otvor sita u mm kvadratna
	Prolaz kroz sita

%

	45
	100

	31.5
	85-100

	22.4
	68-93

	16
	56-85

	8
	38-69

	4
	27-56

	2
	20-44

	1
	15-35

	0.5
	11-30

	0.25
	8-23

	0.09
	2-11


Sem ovoga granulometrijski sastav mora zadovoljiti i:

· sadržaj zrna manjih od 0.02 mm, ne smije biti veći od 5%

· stepen neravnomjernosti granulometrijskog sastava U = 15 - 100

· Nosivost materijala izražena kalifornijskim indeksom nosivosti mora biti CBR 30% pri relativnoj zbijenosti od 95%, u odnosu na maksimalnu zapreminsku masu po modificiranom Proktor-ovom postupku.

· Sadržaj organskih materija i lakih čestica ne smije biti veći od 5%.

Kontrolna ispitivanja ugrađenog sloja

Kontrola se vrši ispitivanjem stepena relativne zbijenosti u odnosu na modifikovan Proctor-ov postupak, najmanje na svakih 500 m2. - Stepen zbijenosti Sz (%) >98%.

Kontrolu granulometrijskog sastava vršiti na svakih 3000m2. 

Ravnost ispitivati letvom dužine 4m, na svakom poprečnom profilu. Dozvoljeno odstupanje je 10 mm. Visina izrađenog nosećeg sloja u bilo kojoj tački može odstupati od projektovane najviše za 10 mm, što se proverava nivelmanskim snimanjem. Odstupanje debljine izvedenog sloja ne sme biti veće od 15 mm. Odstupanja veća od datih nisu dozvoljena. U slučaju da odstupanja ostaju trajna Nadzorni organ i Investitor moraju dati svoje mišljenje i stav po ovom pitanju kako bi se preduzele odgovarajuće mjere za održanje projektovanog kvaliteta radova, odnosno da bi se znalo koje mjere treba preduzeti pri obračunu radova.

Mjerenje i plaćanje

Obračun po kubnom metru stvarno ugrađenog i zbijenog donjeg nosećeg sloja.
D/ OSTALI RADOVI
Zaštitna čelična ograda 

Opis rada

Ovaj rad obuhvata isporuku i ugradnju odbojnih ograda na onim mjestima i u saglasnosti sa detaljima, dimenzijama datih u projektu i detaljima crteža , a u skladu sa standardima EN 1317.

Mjerenje i plaćanje

Količine postavljene zaštitne ograde mjere se u m, a plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni za m postavljene ograde sa svim potrebnim materijalima, elementima i radnom snagom.

Zaštitna odbojna ograda

Putevi sa savremenim kolovoznim zastorom, pored svih karakteristika koje omogućavaju veće brzine kretanja vozilima, mirnu i udobnu vožnju istovremeno moraju da pružaju i maksimalnu bezbijednost učesnika u saobraćaju. Jedan od važnih elemenata u poboljšanju bezbijednosti odvijanja saobraćaja je i zaštitna odbojna čelična ograda pored puteva.

Zaštitna čelična ograda postavlja se na svim djelovima puta gdje postoji mogućnost nekontrolisanog i neželjenog skretanja vozila sa puta koje bi ugrozilo sigurnost vozača i drugih učesnika u saobraćaju, pa je iz tih razloga zadatak ograde da prihvati, zadrži i postepeno uspori vozilo i time spriječi ili ublaži veće materijalne štete i povrede ljudi.

Zaštitna ograda mora da bude u skladu sa jugoslovenskim standardima JUS.U.S4.104 i JUS.U.S4.110.

Antikorozivnu zaštitu svih elemenata čelične zaštitne ograde treba izvesti postupkom toplog pocinčavanja koje odgovara za normalne atmosferske uslove u primorskim krajevima.

Na početku i na kraju zaštitne odbojne ograde postavljaju se završni elementi, koji se izvode kosim spuštanjem branika dužine 4 m i ukopavanjem u zemlju odnosno sa polukružnim završnim elementima.

Položaj i dužina zaštitne odbojne ograde prikazane su na situacionom planu u projektu i kroz tehnički izvještaj po stacionažama.

· NUMERIČKA DOKUMENTACIJA :

·   Koordinate karakterističnih tačaka;

·   Numerička dokaznica radova;
·   Grafička dokaznica radova;
·   Predmjer i predračun radova.
· KOORDINATE KARAKTERISTIČNIH TAČAKA

KOORDINATE POPREČNIH PROFILA

KRAK_A

ime    stacionaža            X                       Y              smjerni_ugao

PA1   0.0+00.000    6595324.514    4712570.529     150d54'25"

PA2   0.0+05.235    6595321.968    4712565.955     150d54'25"

PA3   0.0+09.437    6595319.925    4712562.283     150d54'26"

PA4   0.0+11.283    6595319.155    4712560.606     159d43'25"

PA5   0.0+16.038    6595318.422    4712555.940     177d34'23"

PA6   0.0+22.640    6595320.456    4712549.747      146d3'14"

PA7   0.0+30.308    6595324.739    4712543.386      146d3'12"

PA8   0.0+33.311    6595326.416    4712540.894      146d3'12"

PA9   0.0+37.976    6595329.021    4712537.024      146d3'12"
                                  DETALJNE TAČKE

D10 6595327.361 E 4712535.908 N 46.743 Z

D9 6595324.757 E 4712539.777 N 47.303 Z

D8 6595323.093 E 4712542.248 N 47.663 Z

D7 6595318.797 E 4712548.630 N 48.584 Z

D6 6595316.424 E 4712555.855 N 49.376 Z

D5 6595317.281 E 4712561.299 N 49.946 Z

D4 6595318.176 E 4712563.252 N 50.157 Z

D3 6595318.838 E 4712564.442 N 50.254 Z

D2 6595319.008 E 4712566.657 N 50.296 Z

D1 6595317.607 E 4712568.382 N 50.321 Z
L9 6595330.680 E 4712538.141 N 46.783 Z

L8 6595328.075 E 4712542.011 N 47.343 Z

L7 6595326.398 E 4712544.503 N 47.703 Z

L6 6595322.115 E 4712550.864 N 48.624 Z

L5 6595320.429 E 4712556.025 N 49.416 Z

L4 6595321.031 E 4712559.914 N 49.986 Z

L3 6595321.673 E 4712561.310 N 50.197 Z

L2 6595322.338 E 4712562.505 N 50.284 Z

L1 6595326.333 E 4712563.550 N 50.333 Z
· NUMERIČKA DOKAZNICA RADOVA
KRAK_A
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SKID_HU

MUSA




[m2/m3] Razm.

NASIP




[m2/m3] Razm.

PA2 0+005.24 10.029  1.967  2.027  0.000  

  4.200 30.301 4.200 5.890 4.200 8.457 4.200 23.785 4.200

PA3 0+009.44 4.400  0.838   2.000  11.326 

  1.840 8.096 1.840 1.542 1.840 4.214 1.840 31.458 1.840

PA4 0+011.28 4.400  0.838   2.580  22.867 

  4.760 20.945 4.760 3.998 4.760 12.472 4.760 119.065 4.760

PA5 0+016.04 4.400  0.842   2.660  27.160 

  6.600 29.042 6.600 5.549 6.600 16.539 6.600 153.102 6.600

PA6 0+022.64 4.400  0.840   2.352  19.234 

  7.670 33.750 7.670 6.449 7.670 16.366 7.670 114.293 7.670

PA7 0+030.31 4.400  0.842   1.916  10.568 

  3.000 13.201 3.000 2.525 3.000 5.798 3.000 35.229 3.000

PA8 0+033.31 4.400  0.842   1.949  12.918 

  4.670 20.549 4.670 3.922 4.670 7.949 4.670 38.103 4.670

PA9 0+037.98 4.400  0.838   1.455  3.400 

Suma:  

155.885


LOP


[m2]  

29.875


TAMPON

_32


[m3]  

71.795


SKID_HU

MUSA


[m3]  

515.036


NASIP


[m3]  

Izračun količina

*! Metoda proračuna: Standard


                                         GRAFIČKA DOKAZNICA RADOVA
· PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
[image: image3.emf]A PRIPREMNI RADOVI

1 Čišćenje i uredjivanje terena

pauš 1,00 500,00 500,00

2

Uklanjanje odbojne ograde na mjestu priključka sa 

postojećom saobraćajnicom

m 10,00 5,00 50,00

550,00

B ZEMLJANI RADOVI

1

Skidanje humusa , sa odvozom viška materijala na 

deponiju koju odredi Investitor

m

3

72,00 8,00 576,00

2

Izrada nasipa od materijala V i VI kategorije od materijala iz 

pozajmista, granulacije 0-63.00mm.

m

3

516,00 11,00 5.676,00

3

Mašinsko uređenje posteljice prema dokaznicama



m²

156,00 1,20 187,20

4

Obrada podtla(nabijanje podtla do zahtijevane zbijenosti)



m²

156,00 1,20 187,20

6.626,40

C GORNJI STROJ

1

Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja - 

tampona d=20cm ispod kolovoza granulacije   0-31.5mm, od 

materijala iz pozajmišta



m

3

30,00 23,00 690,00

690,00

D OSTALI RADOVI

1

Nabavka i postavljanje odbojne ograde za vozila

m 57,10 80,00 4.568,00

2 Nabavka eliptičnih završetaka

kom 4,00 20,00 80,00

4.648,00

B / UKUPNO

VRSTA RADA

C / UKUPNO

A / UKUPNO

PREDMJER  I PREDRAČUN RADOVA

cijena po j.m

UKUPNO 

(EUR)

r.br j.m količina

D / OSTALI RADOVI


[image: image4.emf]REKAPITULACIJA

A

PRIPREMNI RADOVI

B

ZEMLJANI RADOVI

C

GORNJI STROJ

D

OSTALI RADOVI

UKUPNO BEZ PDV-a

NEPREDVIĐENI RADOVI 5% 625,72

 +PDV 21% 2.759,43

UKUPNO:

15.899,55EUR

690,00

12.514,40

6.626,40

4.648,00

550,00


· GRAFIČKA DOKUMENTACIJA:
· 00. Geodetska podloga R 1:250;

· 01. Situacioni plan R 1:500;

· 02. Uzdužni profil R 1:1000/100;

· 03. Poprečni profili R1:100;

· 04. Orijentacioni poprečni profil R1:50; 
· 05. Detalji R 1:10;
· 06. Nivelacioni plan R 1:500.
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