Prilog broj 1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PARTIJA 1 – Djelovi carinske uniforme

1) SAKO MUŠKI

Slika - nacrt: 
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TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE MATERIJALA –sako,pantalone i suknje
	Element
Ispitivanja
	Metode
ispitivanja
	Jedinica
mere
	Propisane
vrednosti

	Sirovinski sastav
	EN ISO 1833-2
EN ISO 1833-4
ISO 1833-20
	
%
	vuna, min.58% 
poliestar,  min. 36,6 %
elastan, min. 1,9 %

	Površinska masa
	ISO 3801-metoda 5 
	g/m²
	200 g/m² ± 5%

	Prekidna sila
	EN ISO 13934-1
	N
	Osnova min 320

	
	
	
	Potka  min 240

	Gustina žica
	ISO 7211-2
	ž/1cm
	Potrebno je samo konstatovati koja je gustina žica po osnovi i potki

	Numeracija prediva 
	ISO 7211-5
	Nm
	Potrebno je samo konstatovati koja je numeracija prediva po osnovi i potki po osnovi i potki

	Otpornost na piling
Modifikovana metoda po Martindelu
	EN ISO 12945-2
7000 ciklusa
	Ocjena
	Piling-Min 4
Maljavost-min 4
Promena sjaja-min.4

	Otpornost na habanje
	EN ISO 12947-2
P=12kPa
	Ciklus
	min.10.000

	pH vrijednost
	EN ISO 3071
	pH 
	5,5-7,0

	Promena mera pri hemijskom čišćenju
	ISO 5077
EN ISO 3759
	Po osnovi  %
	Osnova max 2%

	
	
	Po potki  %
	Potka max  2%

	Ugao oporavka tkanine
	EN ISO 2313-1
	 (stepeni)
	Osnova min 140

	
	
	
	Potka min 150

	POSTOJANOST OBOJENJA NA: PROMENA / PRELAZ NA: VUNA / POLIAMID

	Svjetlost
	EN ISO 105-B02
	ocena
	Min 4

	Znoj alkalni
	EN ISO 105-E04
	ocena
	Min 4/4/4

	Znoj kisjeli
	EN ISO 105-E04
	ocena
	Min 4/4/4

	Otiranje suvo
	EN ISO 105-X12
	ocena
	Min 4/4

	Otiranje mokro
	EN ISO 105-X12
	ocena
	Min 4/4

	Hemijsko čišćenje
	EN ISO 105-D01
	ocena
	Min 4/4/4

	-peglanje na 160ºC -odmah
	EN ISO 105-X11
	ocena
	Min 4/4

	-peglanje na 160ºC –posle 4h.
	EN ISO 105-X11
	ocena
	Min 4/4

	Boja tkanine tamno siva
koordinate boje
prema CIE Lab metodi 
(CIE L*a*b* i L*c*h* )
standardni izvor svjetlosti D65/10

	EN ISO 105-J03
	
	L: 21,59
a:-0.01
b:-1,94
C: 1,94
H: 269,68
Dozvoljena tolerancija 
 ΔE cmc ±2.

	Sadržaj sredstva za zaštitu od insekata-cis/trans permetrin
	IWS TM27
	%
	min.0,1



	Element
Ispitivanja
	Metode
ispitivanja
	Jedinica
mere
	Propisane
vrednosti

	POSTAVA

	Sirovinski sastav
	CEN ISO/TR 11827:2017
(tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D)
	%
	viskoza 100% 

	Boja 
	VIZUELNO
	
	Siva ili crna 

	Površinska masa
	ISO 3801-metoda 5 

	g/m²
	Min 77 g/m² 

	Promena mjera pri hemijskom čišćenju
Dužina
Širina
	ISO 5077
EN ISO 3759


	
%
	

Max 2%
Max 2%

	Postojanost obojenja na: promena / prelaz na: viskoza / vuna

	Hemijsko čišćenje
	EN ISO 105-D01
	ocena
	Min.4/4/4

	Otiranje suvo/mokro
	EN ISO 105-X12
	ocena
	Min.4/4

	Znoj (alkalni + kisjeli)
	EN ISO 105-E04
	ocena
	Min.4/4/4

	-peglanje na 160ºC -odmah
	EN ISO 105-X11
	ocena
	Min.4/4

	-peglanje na 160ºC –posle 4h.
	EN ISO 105-X11
	ocena
	Min.4/4




2) SAKO ŽENSKI 
Slika - nacrt: 
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Karakteristike materijala za izradu:
Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za muški sako opisan pod tačkom 1 ove specifikacije.

3) PANTALONE MUŠKE
Slika - nacrt: 
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[bookmark: _Hlk201514803]Karakteristike materijala za izradu:
Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za muški sako opisan pod tačkom 1 ove specifikacije.


4) PANTALONE ŽENSKE
Slika - nacrt: 
[image: ]        [image: ]

Karakteristike materijala za izradu:
Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za muški sako opisan pod tačkom 1 ove specifikacije.


5) SUKNJA 
Slika - nacrt: 
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Karakteristike materijala za izradu:
Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za muški sako opisan pod tačkom 1 ove specifikacije.





6) KOŠULJA MUŠKA DUGIH RUKAVA
 Slika - nacrt: 
                                                [image: ]
  Nacrt – skica košulje
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TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE MATERIJALA  
	Element
Ispitivanja
	Metode
ispitivanja
	Jedinica
mere
	Propisane
vrednosti

	Sirovinski sastav
	EN ISO 1833-2
EN ISO 1833-6
ISO 1833-20

	
%
	Pamuk min. 78 % 

	
	
	
	Viskoza min.14 %

	
	
	
	elastan  min. 3,5 %

	Površinska masa
	ISO 3801-metoda 5 

	g/m²
	130 (±5%)

	Prekidna sila
	EN ISO 13934-1
	N
	Osnova min 400 

	
	
	
	Potka min 200

	Sila cijepanja  
	EN ISO 13937-2
	N
	Osnova min 12
Potka min 8

	pH vrijednost
	EN ISO 3071
	pH 
	5,0-7,0

	Promena mjera pri
pranju na 40°C

	ISO 5077:2007
 EN ISO 3759:2012
  EN  ISO 6330:2022
proces pranja 4N, 
sušenje postupak A
	%
	Po osnovi  max 2%

	
	
	%
	Po potki  max 2%

	Postojanost obojenja na: promena / prelaz na: pamuk / vuna

	Svjetlost
	EN ISO 105-B02
	ocena
	Min 3

	Pranje na 40°C
	EN ISO 105-C08
	ocena
	Min 4

	Znoj alkalni
	EN ISO 105-E04
	ocena
	Min 4

	Znoj kisjeli
	EN ISO 105-E04
	ocena
	Min 4

	Otiranje suvo
	EN ISO 105-X12
	ocena
	Min 4

	Otiranje mokro
	EN ISO 105-X12
	ocena
	Min 4

	Hemijsko čišćenje
	EN ISO 105-D01
	ocena
	Min 4



Karakteristike bijele boje je da je optički bijeljena.



KARAKTERISTIKE LEPLJIVOG PLATNA (MEĐUPOSTAVE) ZA KOŠULJE
 
a) Lepljivo platno za kragnu

	Element
Ispitivanja
	Metode
ispitivanja
	Jedinica
mere
	Propisane
vrednosti

	Sirovinski sastav
	CEN ISO/TR 11827:2017
(tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D)
ili
EN ISO 1833-1
EN ISO 1833-11
	
%
	Pamuk 100 % 
ili 
mješavina:
70% pamuk 
30% poliestar

	Površinska masa
	ISO 3801-metoda 5 

	g/m²
	150 (±5%)

	Način izrade
	
	
	tkano



 
b) Lepljivo platno za lajsnu
 
	Element
Ispitivanja
	Metode
ispitivanja
	Jedinica
mere
	Propisane
vrednosti

	Sirovinski sastav
	CEN ISO/TR 11827:2017
(tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D)
ili
EN ISO 1833-1
EN ISO 1833-11
	
%
	Pamuk 100 % 
ili 
mješavina:
70% pamuk 
30% poliestar

	Površinska masa
	ISO 3801-metoda 5 

	g/m²
	90 (±5%)

	Način izrade
	
	
	tkano




7) KOŠULJA MUŠKA KRATKIH RUKAVA 
Slika - nacrt: 
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   Slika 1						Slika 2

Karakteristike materijala za izradu:
Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za mušku košulju dugog rukava, opisan pod tačkom 6 ove specifikacije.

8) KOŠULJA ŽENSKA DUGIH RUKAVA
Karakteristike materijala za izradu:
Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za mušku košulju dugog rukava, opisan pod tačkom 6 ove specifikacije.

9) KOŠULJA ŽENSKA KRATKIH RUKAVA
Karakteristike materijala za izradu:
Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za mušku košulju dugog rukava, opisan pod tačkom 6 ove specifikacije.

10) KRAVATA MUŠKA 
Slika - nacrt: 

[image: ]           [image: ]

Karakteristike materijala za izradu:
Naručilac nema detaljnu specifikaciju materijala od kojeg se izrađuje kravata, pri čemu je uobičajeni sirovinski sastav 100 % poliester/poliamid, a prihvatljivi su i drugi sirovinski sastavi.

11) KRAVATA ŽENSKA 
Slika - nacrt: 
[image: ]

12) NAVLAKE ZA NARAMENICE - EPOLETE 
Slika - nacrt: 
[image: ]  [image: ]  
Slika 1	Slika 2 (načelno rešenje izrade zadnje strane)


Karakteristike materijala za izradu:
Materijal od kojeg se izrađuju navlake za naramenice je tamno sive boje sa izvezenim širitima i zvjezdicama u žakard tkanju prema tabeli iz priloga. Uski širit je dimenzija  5-7mm, široki širt je dimenzija 10-13mm, razmak između širita 3-5mm, zvjezdica je osmokraka prečnika 10-15mm dok za čin direktora prečnik zvjezdice je 5-10mm. 


Pregled izgleda oznaka koje se postavljaju na navlakama za naremenice, po radnim mjestima/položajima:
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Količnski pregled oznaka po radnim mjestima/položajima za proizvodnju i isporuku:


	Redni broj oznake iz prethodne tabele
	j-ca mjere
	Količina 

	1
	kom.
	6

	2
	kom.
	12

	3
	kom.
	156

	4
	kom.
	186

	5
	kom.
	410

	6
	kom.
	40

	7
	kom.
	80

	8
	kom.
	30

	9
	kom.
	60

	10
	kom.
	70

	11
	kom.
	320

	12
	kom.
	30

	13
	kom.
	30

	14
	kom.
	670

	15
	kom.
	30

	16
	kom.
	30

	17
	kom.
	30

	18
	kom.
	30

	S V E G A:
	kom.
	2.220
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