Prilog broj 1

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PARTIJA 1 – Djelovi carinske uniforme

- SAKO MUŠKI

Slika - nacrt:

TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE MATERIJALA –sako,pantalone i suknje

| Element Ispitivanja | Metode ispitivanja | Jedinica mere | Propisane vrednosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Sirovinski sastav | EN ISO 1833-2 EN ISO 1833-4 ISO 1833-20 | % | vuna, min.58% poliestar, min. 36,6 % elastan, min. 1,9 % |
| Površinska masa | ISO 3801-metoda 5 | g/m² | 200 g/m² ± 5% |
| Prekidna sila | EN ISO 13934-1 | N | Osnova min 320 |
|  |  |  | Potka min 240 |
| Gustina žica | ISO 7211-2 | ž/1cm | Potrebno je samo konstatovati koja je gustina žica po osnovi i potki |
| Numeracija prediva | ISO 7211-5 | Nm | Potrebno je samo konstatovati koja je numeracija prediva po osnovi i potki po osnovi i potki |
| Otpornost na piling Modifikovana metoda po Martindelu | EN ISO 12945-2 7000 ciklusa | Ocjena | Piling-Min 4 Maljavost-min 4 Promena sjaja-min.4 |
| Otpornost na habanje | EN ISO 12947-2 P=12kPa | Ciklus | min.10.000 |
| pH vrijednost | EN ISO 3071 | pH | 5,5-7,0 |
| Promena mera pri hemijskom čišćenju | ISO 5077 EN ISO 3759 | Po osnovi % | Osnova max 2% |
|  |  | Po potki % | Potka max 2% |
| Ugao oporavka tkanine | EN ISO 2313-1 | (stepeni) | Osnova min 140 |
|  |  |  | Potka min 150 |
| POSTOJANOST OBOJENJA NA: PROMENA / PRELAZ NA: VUNA / POLIAMID |  |  |  |
| Svjetlost | EN ISO 105-B02 | ocena | Min 4 |
| Znoj alkalni | EN ISO 105-E04 | ocena | Min 4/4/4 |
| Znoj kisjeli | EN ISO 105-E04 | ocena | Min 4/4/4 |
| Otiranje suvo | EN ISO 105-X12 | ocena | Min 4/4 |
| Otiranje mokro | EN ISO 105-X12 | ocena | Min 4/4 |
| Hemijsko čišćenje | EN ISO 105-D01 | ocena | Min 4/4/4 |
| -peglanje na 160ºC -odmah | EN ISO 105-X11 | ocena | Min 4/4 |
| -peglanje na 160ºC –posle 4h. | EN ISO 105-X11 | ocena | Min 4/4 |
| Boja tkanine tamno siva koordinate boje prema CIE Lab metodi (CIE L*a*b* i L*c*h* ) standardni izvor svjetlosti D65/10 | EN ISO 105-J03 |  | L: 21,59 a:-0.01 b:-1,94 C: 1,94 H: 269,68 Dozvoljena tolerancija ΔE cmc ±2. |
| Sadržaj sredstva za zaštitu od insekata-cis/trans permetrin | IWS TM27 | % | min.0,1 |

| Element Ispitivanja | Metode ispitivanja | Jedinica mere | Propisane vrednosti |
| --- | --- | --- | --- |
| POSTAVA |  |  |  |
| Sirovinski sastav | CEN ISO/TR 11827:2017 (tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D) | % | viskoza 100% |
| Boja | VIZUELNO |  | Siva ili crna |
| Površinska masa | ISO 3801-metoda 5 | g/m² | Min 77 g/m² |
| Promena mjera pri hemijskom čišćenju Dužina Širina | ISO 5077 EN ISO 3759 | % | Max 2% Max 2% |
| Postojanost obojenja na: promena / prelaz na: viskoza / vuna |  |  |  |
| Hemijsko čišćenje | EN ISO 105-D01 | ocena | Min.4/4/4 |
| Otiranje suvo/mokro | EN ISO 105-X12 | ocena | Min.4/4 |
| Znoj (alkalni + kisjeli) | EN ISO 105-E04 | ocena | Min.4/4/4 |
| -peglanje na 160ºC -odmah | EN ISO 105-X11 | ocena | Min.4/4 |
| -peglanje na 160ºC –posle 4h. | EN ISO 105-X11 | ocena | Min.4/4 |

- SAKO ŽENSKI

Slika - nacrt:

Karakteristike materijala za izradu:

Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za muški sako opisan pod tačkom 1 ove specifikacije.

- PANTALONE MUŠKE

Slika - nacrt:

Karakteristike materijala za izradu:

Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za muški sako opisan pod tačkom 1 ove specifikacije.

- PANTALONE ŽENSKE

Slika - nacrt:

Karakteristike materijala za izradu:

Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za muški sako opisan pod tačkom 1 ove specifikacije.

- SUKNJA

Slika - nacrt:

Karakteristike materijala za izradu:

Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za muški sako opisan pod tačkom 1 ove specifikacije.

- KOŠULJA MUŠKA DUGIH RUKAVA

Slika - nacrt:

Nacrt – skica košulje

Slika 1		         Slika 2		 	Slika 3 			Slika 4

TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE MATERIJALA

| Element Ispitivanja | Metode ispitivanja | Jedinica mere | Propisane vrednosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Sirovinski sastav | EN ISO 1833-2 EN ISO 1833-6 ISO 1833-20 | % | Pamuk min. 78 % |
|  |  |  | Viskoza min.14 % |
|  |  |  | elastan min. 3,5 % |
| Površinska masa | ISO 3801-metoda 5 | g/m² | 130 (±5%) |
| Prekidna sila | EN ISO 13934-1 | N | Osnova min 400 |
|  |  |  | Potka min 200 |
| Sila cijepanja | EN ISO 13937-2 | N | Osnova min 12 Potka min 8 |
| pH vrijednost | EN ISO 3071 | pH | 5,0-7,0 |
| Promena mjera pri pranju na 40°C | ISO 5077:2007 EN ISO 3759:2012 EN ISO 6330:2022 proces pranja 4N, sušenje postupak A | % | Po osnovi max 2% |
|  |  | % | Po potki max 2% |
| Postojanost obojenja na: promena / prelaz na: pamuk / vuna |  |  |  |
| Svjetlost | EN ISO 105-B02 | ocena | Min 3 |
| Pranje na 40°C | EN ISO 105-C08 | ocena | Min 4 |
| Znoj alkalni | EN ISO 105-E04 | ocena | Min 4 |
| Znoj kisjeli | EN ISO 105-E04 | ocena | Min 4 |
| Otiranje suvo | EN ISO 105-X12 | ocena | Min 4 |
| Otiranje mokro | EN ISO 105-X12 | ocena | Min 4 |
| Hemijsko čišćenje | EN ISO 105-D01 | ocena | Min 4 |

Karakteristike bijele boje je da je optički bijeljena.

KARAKTERISTIKE LEPLJIVOG PLATNA (MEĐUPOSTAVE) ZA KOŠULJE

- Lepljivo platno za kragnu

| Element Ispitivanja | Metode ispitivanja | Jedinica mere | Propisane vrednosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Sirovinski sastav | CEN ISO/TR 11827:2017 (tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D) ili EN ISO 1833-1 EN ISO 1833-11 | % | Pamuk 100 % ili mješavina: 70% pamuk 30% poliestar |
| Površinska masa | ISO 3801-metoda 5 | g/m² | 150 (±5%) |
| Način izrade |  |  | tkano |

- Lepljivo platno za lajsnu

| Element Ispitivanja | Metode ispitivanja | Jedinica mere | Propisane vrednosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Sirovinski sastav | CEN ISO/TR 11827:2017 (tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D) ili EN ISO 1833-1 EN ISO 1833-11 | % | Pamuk 100 % ili mješavina: 70% pamuk 30% poliestar |
| Površinska masa | ISO 3801-metoda 5 | g/m² | 90 (±5%) |
| Način izrade |  |  | tkano |

- KOŠULJA MUŠKA KRATKIH RUKAVA

Slika - nacrt:

Slika 1						Slika 2

Karakteristike materijala za izradu:

Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za mušku košulju dugog rukava, opisan pod tačkom 6 ove specifikacije.

- KOŠULJA ŽENSKA DUGIH RUKAVA

Karakteristike materijala za izradu:

Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za mušku košulju dugog rukava, opisan pod tačkom 6 ove specifikacije.

- KOŠULJA ŽENSKA KRATKIH RUKAVA

Karakteristike materijala za izradu:

Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za mušku košulju dugog rukava, opisan pod tačkom 6 ove specifikacije.

- KRAVATA MUŠKA

Slika - nacrt:

Karakteristike materijala za izradu:

Naručilac nema detaljnu specifikaciju materijala od kojeg se izrađuje kravata, pri čemu je uobičajeni sirovinski sastav 100 % poliester/poliamid, a prihvatljivi su i drugi sirovinski sastavi.

- KRAVATA ŽENSKA

Slika - nacrt:

- NAVLAKE ZA NARAMENICE - EPOLETE

Slika - nacrt:

Slika 1	Slika 2 (načelno rešenje izrade zadnje strane)

Karakteristike materijala za izradu:

Materijal od kojeg se izrađuju navlake za naramenice je tamno sive boje sa izvezenim širitima i zvjezdicama u žakard tkanju prema tabeli iz priloga. Uski širit je dimenzija  5-7mm, široki širt je dimenzija 10-13mm, razmak između širita 3-5mm, zvjezdica je osmokraka prečnika 10-15mm dok za čin direktora prečnik zvjezdice je 5-10mm.

Pregled izgleda oznaka koje se postavljaju na navlakama za naremenice, po radnim mjestima/položajima:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |

| 9 |  |
| --- | --- |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |

Količnski pregled oznaka po radnim mjestima/položajima za proizvodnju i isporuku:

| Redni broj oznake iz prethodne tabele | j-ca mjere | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1 | kom. | 6 |
| 2 | kom. | 12 |
| 3 | kom. | 156 |
| 4 | kom. | 186 |
| 5 | kom. | 410 |
| 6 | kom. | 40 |
| 7 | kom. | 80 |
| 8 | kom. | 30 |
| 9 | kom. | 60 |
| 10 | kom. | 70 |
| 11 | kom. | 320 |
| 12 | kom. | 30 |
| 13 | kom. | 30 |
| 14 | kom. | 670 |
| 15 | kom. | 30 |
| 16 | kom. | 30 |
| 17 | kom. | 30 |
| 18 | kom. | 30 |
| S V E G A: | kom. | 2.220 |