Prilog broj 2
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PARTIJA 2 – Djelovi radnog odijela

1) JAKNA MUŠKA  SA ULOŠKOM


Slika - nacrt: 

[image: C:\Users\Win\Desktop\carina 2025\jakna zadnja strana.jpg][image: C:\Users\Win\Desktop\carina 2025\jakna prednja strana.jpg] 

Karakteristike materijala za izradu jakne:

	Element
Ispitivanja
	Metode
ispitivanja
	Jedinica
mere
	Propisane
vrednosti

	Sirovinski sastav
	EN ISO 1833-1
EN ISO 1833-11
	%
	50% pamuk ±5%
50% poliester ±5%

	Prepletaj
	ISO 3572:1976
ISO 9354:1989/Cor-1:2000
	
	Petožični atlas 

	Površinska masa
	ISO 3801-metoda 5 

	g/m²
	Min 218 g/m² 

	Prekidna sila
	EN ISO 13934-1
	N
	Osnova min 1100

	
	
	
	Potka  min 700

	Gustina žica
	ISO 7211-2
	ž/cm
	Potrebno je samo konstatovati gustinu žice po osnovi i potki

	Otpornost prema dejstvu vode
 Vodoodbojnost (metoda C)
	ISO 4920
	ocena
	min 80 (ISO 3)

	Promena mjera pri pranju na 60°C
	ISO 5077:2007
 EN ISO 3759:2012
  EN  ISO 6330:2022
proces pranja 6N, 
sušenje postupak A
	%
	Osnova max 3%

	
	
	%
	Potka max  3%

	Postojanost obojenja na: promena / prelaz na: pamuk / poliestar

	Svjetlost
	EN ISO 105-B02
	ocena
	Min 5

	Pranje na 60°C
	EN ISO 105-C08
	ocena
	Min 4/4/4

	Znoj alkalni
	EN ISO 105-E04
	ocena
	Min 4/4/4

	Znoj kisjeli
	EN ISO 105-E04
	ocena
	Min 4/4/4

	Otiranje suvo
	EN ISO 105-X12
	ocena
	Min 4/4

	Otiranje mokro
	EN ISO 105-X12
	ocena
	Min 4/4

	Hemijsko čišćenje
	EN ISO 105-D01
	ocena
	Min 4/4

	
Koordinate boje
prema CIE Lab metodi 
(CIE L*a*b* i L*c*h* )
standardni izvor svjetlosti D65/10
	EN ISO 105-J03
	
	
L:24.3
a:0.0
b:-4..4
Dozvoljena tolerancija  
ΔE cmc ±2.





1a)	Uložak za jaknu – gornji dio termo veša 

Slika - nacrt: 
[image: ]
Karakteristike materijala za izradu uloška za janku – gornji dio termo veša. 

	
	Element
Ispitivanja
	Metode
ispitivanja
	Jedinica
mere
	Propisane
vrednosti

	1.
	Sirovinski sastav
	EN ISO 1833-2
EN ISO 1833-7
ISO 1833-20
	%
	Min. 64,5 % poliamid (Najlon)
min. 22% Polipropilen
min. 9,5% Elastan

	2.
	Masa po jedinici površine
	ISO 3801-metoda 5
	g/m2
	280 g/m²

	3.
	Otpornost prema pilingu-
modifikovana metoda po Martindelu -5000 ciklusa
	EN ISO 12945-2

	ocena

	Piling min.	4
Maljavost min.4
Promjena sjaja min.4


	Postojanost obojenja na: promena / prelaz na: poliamid / vuna

	4.
	Znoj alkalni
	EN ISO 105-E04
	ocena
	4/4/4

	5.
	Znoj kisjeli
	EN ISO 105-E04
	ocena
	4/4/4

	6.
	Otiranje suvo: dužina/širina
	EN ISO 105-X12
	ocena
	4-5/4-5

	7.
	Otiranje mokro: dužina/širina
	EN ISO 105-X12
	ocena
	4-5/4-5




2) JAKNA ŽENSKA SA ULOŠKOM

Slika - nacrt: 
Izgled je isti kao muška jakna opisana pod tačkom 1 ove specifikacije.


Karakteristike materijala za izradu:
Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za mušku jaknu opisanu pod tačkom 1 ove specifikacije.



3) NAVLAKE ZA NARAMENICE ZA JAKNU - EPOLETE 

Slika - nacrt: 
[image: ]  [image: ]  
Slika 1	Slika 2(načelno rešenje izrade zadnje strane prihvatljiva  I druga rešenja)

Karakteristike materijala za izradu:
Materijal od kojeg se izrađuju navlake za naramenice je tamno sive boje sa izvezenim širitima i zvjezdicama u žakard tkanju prema tabeli iz priloga. Uski širit je dimenzija  5-7mm, široki širt je dimenzija 10-13mm, razmak između širita 3-5mm, zvjezdica je osmokraka prečnika 10-15mm dok za čin direktora prečnik zvjezdice je 5-10mm. 

Pregled izgleda oznaka koje se postavljaju na navlakama za naremenice, po radnim mjestima/položajima:
	
	
[image: ]


	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	8
	





	






9
	

[image: ]


	10
	

	11
	

	12
	

	13
	

	14
	

	15
	

	16
	

	17
	

	18
	





Količnski pregled oznaka po radnim mjestima/položajima za proizvodnju i isporuku navlaka za naramenice za jaknu:


	Redni broj oznake iz prethodne tabele
	j-ca mjere
	Količina 

	1
	kom.
	2

	2
	kom.
	4

	3
	kom.
	28

	4
	kom.
	32

	5
	kom.
	74

	6
	kom.
	8

	7
	kom.
	14

	8
	kom.
	2

	9
	kom.
	4

	10
	kom.
	12

	11
	kom.
	58

	12
	kom.
	2

	13
	kom.
	2

	14
	kom.
	120

	15
	kom.
	2

	16
	kom.
	2

	17
	kom.
	2

	18
	kom.
	2

	S V E G A:
	kom.
	370







4) PANTALONE MUŠKE SA ULOŠKOM

Slika - nacrt: 
[image: C:\Users\Win\Desktop\carina 2025\pantalone prednja strana.jpg]
Karakteristike materijala za izradu:
Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za mušku jaknu opisanu pod tačkom 1 ove specifikacije.


4a)	Uložak – donji dio termo veša

Slika - nacrt: 
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Načelan izgled termo veša.


Karakteristike materijala za izradu termo veša za pantalone. 

Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za uložak za jaknu – gornji dio termo veša opisam u tački 1a) ove specifikacije.


5) PANTALONE ŽENSKE 

Slika - nacrt: 
Izgled je isti kao muške pantalone opisane pod tačkom 4 i 4a) ove specifikacije.

Karakteristike materijala za izradu:
Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za muške pantalone opisane u tački 4 i 4a) ove specifikacije.



6) MAJICA MUŠKA DUGIH RUKAVA (POLO)

Slika - nacrt: 

[image: ]       [image: ]

Karakteristike materijala za izradu:

	Element
Ispitivanja
	Metode
ispitivanja
	Jedinica
mere
	Propisane
vrednosti

	Sirovinski sastav
	CEN ISO/TR 11827:2017
(tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D)

	Pamuk
	100%

	Prepletaj
	

	Pike
	Pike 

	Površinska masa
	ISO 3801-metoda 5
	g/m²
	220 g/m² ±10%

	

	Postojanost obojenja na: promena / prelaz na: pamuk / vuna

	Svjetlost
	EN ISO 105-B02
	ocena
	Min 5

	Pranje
	EN ISO 105-C08
	ocena
	Min 4

	suvo trenje
	EN ISO 105-X12
	ocena
	Min 3-4

	mokro trenje
	EN ISO 105-X12

	ocena
	Min 4

	pH vodenog ekstrakta
	EN ISO 3071
	pH
	5-7

	Boja tamno siva-
koordinate boje
prema CIE Lab metodi 
(CIE L*a*b* i L*c*h* )
standardni izvor svjetlosti D65/10
	
ISO 105 J03
	

	L* 33,96
   a* 1,032 
  b* -3,320
Dozvoljena tolerancija 
 ΔE cmc ±2




7) MAJICA ŽENSKA DUGIH RUKAVA (POLO) 

Slika - nacrt: 
Izgled je isti kao muška majica dugih rukava opisana pod tačkom 6 ove specifikacije.

Karakteristike materijala za izradu:
Materijal od kojeg se izrađuje je isti kao za mušku majicu pod tačkom 6 ove specifikacije.


8) MAJICA MUŠKA KRATKIH RUKAVA (POLO) 
Slika - nacrt: 

[image: ]        [image: ]


Karakteristike materijala za izradu:
Karakteristike materijala za izradu su iste kao za majicu polo mušku dugu, stavka na rednom broju 6 ove specifikacije.


9) MAJICA ŽENSKA KRATKIH RUKAVA (POLO) 

Slika - nacrt: 
Izgled je isti kao muška majica kratkih rukava opisana pod tačkom 8 ove specifikacije.

Karakteristike materijala za izradu:
Majica ženska kratkih rukava (polo) je ista kao majica polo muška na rednom broju 8 ove specifikacije, ženskog kroja.




10) EPOLETA ZA MAJICE

Slika - nacrt: 
[image: ]

Karakteristike materijala za izradu:
Materijal od kojeg su epolete je tamno sive boje dimenzija cca 8-9 cm x 4-5 cm sa izvezenim širitima i zvjezdicama u žakard tkanju prema tabeli iz priloga. Uski širit je dimenzija  3,5-4 mm, široki širt je dimenzija 7-8mm, razmak između širita 3-4mm, zvjezdica je osmokraka prečnika 8-10 mm. koji se ušiva na tvrdi dio čičak trake (meki dio se ušiva na majicu).

Pregled izgleda epoleta za majice po radnim mjestima/položajima:
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Količnski pregled epoleta za majicu po radnim mjestima/položajima za proizvodnju i isporuku:


	Redni broj oznake iz prethodne tabele
	j-ca mjere
	Količina 

	1
	kom.
	2

	2
	kom.
	4

	3
	kom.
	28

	4
	kom.
	32

	5
	kom.
	74

	6
	kom.
	8

	7
	kom.
	14

	8
	kom.
	2

	9
	kom.
	4

	10
	kom.
	12

	11
	kom.
	58

	12
	kom.
	2

	13
	kom.
	2

	14
	kom.
	120

	15
	kom.
	2

	16
	kom.
	2

	17
	kom.
	2

	18
	kom.
	2

	S V E G A:
	kom.
	370
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