Prilog broj 3
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
PARTIJA 3 – Službeni znak Uprave carina /amblem
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Službeni znak se izrađuje tehnikom veza tipa žakard tkanje ili vez
Dimenzije službenog znaka su visina 11 cm , širina 7,5 cm.

Karakteristike gotove oznake - amblema:
	ELEMENT ISPITIVANJA
	METODA ISPITIVANJA
	JEDINICA MERE
	PROPISANE
VREDNOSTI 

	1.SIROVINSKI SASTAV
	CEN ISO/TR 11827:2017
(tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D)   
	%
	100%
poliestar

	-POLIESTAR
	
	
	

	2. PROMENA MERA  PRI  HEMIJSKOM ČIŠĆENJU
	ISO 5077:2007
EN ISO 3759:2012

	
%
	

	· - po dužini
	
	
	Ø

	· - po širini
	
	
	Ø

	3. PROMENA MERA  PRI  PRANJU  NA 60 ºC
	ISO 5077:2007
EN ISO 3759:2012
EN ISO 6330:2022
proces pranja 6N, 
sušenje postupak A
	
%
	

	- po dužini
	
	
	Ø

	· - po širini
	
	
	Ø

	4. POSTOJANOST OBOJENJA NA:  PROMENA / PRELAZ NA:
	POLIESTAR    /  PAMUK

	-svetlost 
	EN ISO 105-B02:2015
	ocena
	min 5 

	-pranje na 60 ºC
	EN ISO 105-C06:2016,C1S
	ocena
	min 4

	-otiranje -suvo
	EN ISO 105-X12:2017
	ocena
	min 4

	-otiranje -mokro
	EN ISO 105-X12:2017
	ocena
	min 4

	-hemijsko čišćenje
	EN ISO 105-D01:2012
	ocena
	min 4

	5. OTPORNOST PREMA PILINGU-PILING BOX (nakon 57.600 cikusa, 16h)
	EN ISO  12945-1:2020
EN ISO  12945-4:2020
	
ocena
	
min 4-5

	-piling
	
	
	

	-sjaj
	
	
	

	-maljavost
	
	
	

	6.OTPORNOST OZNAKE NA DEFORMACIJU, RASLOJAVANJE, POJAVU MEHURIĆA I SLIČNO PRILIKOM PRANJA I HEMIJSKOG ČIŠĆENJA PERHLORETILENOM
	
	
	Prilikom pranja na 60 ºC i hemijskog čišćenja perhloretilenom ne sme doći do deformacije oznake, raslojavanja, pojave mehurića i slično.




Karakteristike teksturiranog poliestarskog prediva za izradu amblema
	ELEMENT ISPITIVANJA
	METODA ISPITIVANJA
	JEDINICA MERE
	PROPISANE
VREDNOSTI 

	1.PODUŽNA MASA (FINOĆA PREDIVA)
	
EN ISO 2060:2012
	
dtex
	

	· osnove 
	
	
	90-100

	· potke
	
	
	78-110
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