PARTIJA 3 – CIPELE I KAIŠ ZA UNIFORMU BIJELE BOJE

1. CIPELE MUŠKE BIJELE ZA SVEČANU UNIFORMU

SPECIFIKACIJA MATERIJALA (tehnički opis sa osnovnim svojstvima)

	Elementi ispitivanja
	Metoda ispitivanja
	Zahtijevana vrijednost

	1.KLASIFIKACIJA
	
	Kod I - obuća izrađena od kože i /ili drugih materijala,  
Kategorija I (jednostavna)    
Tip A - plitka obuća

	2.ERGONOMSKA SVOJSTVA
	EN ISO 20344 tačka 5.1
	odgovara

	3.OBLAST PETE
	
	zatvorena

	4.OTPORNOST NA PROKLIZAVANJE  NA ČELIČNOM PODU SA GLICEROLOM
	EN ISO 13287
	koeficijent trenja

	-klizanje pete ka napred
	
	≥ 0,13

	-klizanje prednjeg dela ka napred
	
	≥ 0,18

	5.APSORPCIJA ENERGIJE U OBLASTI PETE
	EN ISO 20344 tačka 5.14
	min 20 J

	6.NAČIN IZRADE
	opis
	lijepljena

	7.ŠIRINA KALUPA
	ISO 9407:2005
	9 - 9,5

	8.VEZIVANJE
	opis
	Cipele se vezuju kroz 3 - 5 (pet) pari ojačanih rupica i sintetičkom pertlom sa plastificiranim krajevima

	9.KAPNA
	opis
	termoplastična

	10.LUB
	opis
	termoplastičan

	11. TEMELJNA TABANICA
	opis
	Kompaktni materijal sa ojačanjem

	debljina
	
	2 - 2,5mm



LICE
	1.Identifikacija kože mikroskopskom metodom-metoda svetlosne mikroskopije
	EN ISO 17131
	prirodna goveđa koža, napa, hidrofobirana

	-Debljina
	EN ISO 2589
	1,2-1,4 mm

	2.Određivanje  cepanja pod opterećenjem:-
deo II-cepanje dvostrukih ivica
	EN ISO 3377-2
	min 120 N

	3.Određivanje zatezne čvrstoće
	EN ISO 3376
	min 20 N

	4.Određivanje otpornosti na savijanje fleksometar metodom
	EN ISO 5402-1
	

	-suvo 
	
	>50.000 ciklusa bez oštećenja

	-mokro 
	
	>10.000 ciklusa bez oštećenja

	5.Merenje otpornosti na cepanje klinom
	EN ISO 23910
	min 20 N

	6.Ponašanje pri dinamičkom ispitivanju propustljivosti vode na Bally-Penetrometru
	EN ISO 5403-1
	

	-vreme prodiranja vode 
	
	min 60 minuta



POSTAVA 
	Elementi ispitivanja
	Metoda ispitivanja
	Deklarisane vrednosti

	1.Sirovinski sastav:
	CEN ISO/TR 11827:2017 (tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D)
	Prirodna govedja postavna koža

	2. Određivanje debljine
	ISO 5084:1996
	0,9-1,1 mm

	4. ODREĐIVANJE  CEPANJA POD OPTEREĆENJEM DEO II-CEPANJE DVOSTRUKIH IVICA
	EN ISO 3377-2
EN ISO 3376
EN ISO  4045
	min 60 N
	

	5. ODREĐIVANJE ZATEZNE ČVRSTOĆE
	
	min 20 N/mm2

	6. ODREĐIVANJE OTPORNOSTI NA SAVIJANJE FLEKSOMETAR METODOM
	EN ISO 5402-1
	

	-SUVO 
	
	>30.000 ciklusa

	-MOKRO
	
	>10.000 ciklusa

	7.MERENJE OTPORNOSTI NA CEPANJE KLINOM
	EN ISO 23910
	min 20 N



ULOŽNA TABANICA (antibakterijska)
	1.OSNOVA ULOŽNE TABANICE
	
	

	-II sloj: sirovinski sastav: sunđer PU
	CEN ISO/TR 11827:2017 (tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D)
	100% poliuretan

	-III sloj: poliestar
	CEN ISO/TR 11827:2017 (tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D)
	100% poliestar

	2.PRESVLAKA ULOŽNE TABANICE
	
	

	-Identifikacija kože mikroskopskom metodom - Metoda svetlosne mikroskopije
	EN ISO 17131
	prirodna postavna koža goveđa 

	-Debljina
	EN ISO 2589
	0,9-1,1 mm

	3.DEBLJINA ULOŽNE TABANICE
	EN ISO 20344 tačka 7.1
	min 4,0 mm

	4.METODA ISPITIVANJA KOJOM SE OCENJUJE ANTIBAKTERIJSKA AKTIVNOST
	EN ISO 16187, deo C
	≥90%



ĐON 
	1.SIROVINSKI SASTAV
	
	guma 100%

	2. Određivanje otpornosti prema habanju na uređaju sa cilindričnim valjkom
	ISO 4649 (metoda A)
	max 120 mm3

	3. Otpornost đona na savijanje (porast reza na 30.000 cilkusa)
	EN ISO 20344 t. 8.4.2
	маx 4 mm

	4. OTPORNOST NA PROKLIZAVANJE NA ČELIČNOM PODU SA GLICEROLOM
	EN ISO 13287
	koeficijent trenja

	- klizanje pete ka napred 
	
	≥0,13

	- klizanje prednjeg dijela ka napred 
	
	≥0,18



PREGLED BOJA ZA IZRADU MATERIJALA:
Boja kože za lice  				– bijela
Boja postave 				– bijela ili led
Boja presvlake uložne tabanice 		– bijela ili bež ili braon
Boja đona 					– bijela 

SLIKA – NACRT:
[image: ][image: ][image: ]

[bookmark: _GoBack]OPIS IZRADE SA POSEBNIM ZAHTJEVIMA :
- Cipele treba da odgovaraju po opisu standardu EN ISO 20347 za Opremu za ličnu zaštitu – radnu obuću i da zadovolji zahtjeve za zdravlje i bezbednost koji se odnose na prevenciju pada prouzrokovanim klizanjem, ergonomske zahteve, odgovarajuće sastave materijala, udobnost, efikasnost, zadovoljavajuće uslove površine svih delova obuće u kontaktu sa korisnikom (ne sme žuljati korisnika i dovesti do gubitka vitalnih funkcija stopala) i dr.
- Obuća pokriva nogu ispod nivoa gležnja. Konstrukcija obuće, korišćeni materijali i unutrašnjost obuće osiguravaju maksimalnu udobnost i stabilnost stopala i noge tokom dugotrajnog nošenja. Djelovi gornjišta se spajaju šivenjem. Spoj gornjišta i đona se vrši lijepljenjem.
- Plitke cipele izrađuje se od prirodne kože, glat, sa prirodnom postavom i đonom od gume.
- Lice cipela od prirodne govedje kože sastoji se od 3 dijela: lubnog dijela, sare i oglave.
- Sara je iskrojena iz dva dela i našivena na oglavu sa dva reda šava.
- Postava je izradjena od prirodne goveđe postavne kože, svijetlo braon boje. U petnom delu je ugradjen klizač, od prirodne goveđe, cepanik, postave.
- Uložna tabanica je anatomska, antibakterijska, odstranjiva, troslojna sa kožnom presvlakom identične boje kao postava cipele.
- Jezik je izrađen od iste kože kojom se izradjuje lice cipele. Visina jezika zadovoljava kvalitativne i estetske uslove, tako da nakon vezivanja obuće ne smije svojom gornjom ivicom biti ispod visine sare, bez obzira na obim zgloba korisnika.
- Kapna i lub moraju biti izrađeni od termoplastike. 
- Cipele se čvrsto i brzo vezuju kroz 3 - 5 (pet) pari ojačanih rupica i sintetičkom pertlom bijele boje sa plastificiranim krajevima. Ovaj detalj odlučiće se prilikom ovjeravanja nultog primjerka. 
- Đon mora biti izrađen od gume, anatomski profilisan. Gazna površina đona je izrađena od gume. Đon obuće je projektovan i obrađen protiv klizanja sa bilo koje strane površine
- Deklarisane veličine su od broja 36 do 48 prema Francuskom sistemu mjera, u skladu sa ISO 9407:
	Dužina stopala
	24
	24,7
	25,3
	26
	26,7
	27,3
	28
	28,7
	29,3
	30
	30,6
	31,3
	31,9

	Opseg
	23,5-24,2
	24,2-24,9
	24,9-25,6
	25,6-26,3
	26,3-27,0
	27,0-27,7
	276,7-28,3
	28,3-29,0
	29,0-29,6
	29,6-30,3
	30,3-30,9
	30,9-31,6
	31,6-32,2

	Oznaka veličine
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48



- Deklaracija, pored standardnih podataka (oznaka proizvođača, veličina obuće, šifra ili oznaka artikla), mora da sadrži i Znak VCG i natpis ”VOJSKA CRNE GORE” (ili skraćeno „VCG“).
- Uzorak deklaracije ovjerava Nadzorni organ. 
- Uz obuću (nalijepljeno na kutiji ili u ambalaži u kojoj je upakovana obuća):
· naziv proizvođača, šifra ili oznaka artikla
· namjena obuće
· postupak održavanja
· način izrade
· podaci o materijalu izrade obuće


 


2. CIPELE ŽENSKE BIJELE ZA SVEČANU UNIFORMU 

SPECIFIKACIJA MATERIJALA (tehnički opis sa osnovnim svojstvima)

	ElementI ispitivanja
	Metode ispitivanja
	Zahtijevana vrijednost

	1.KLASIFIKACIJA
	
	Kod I - obuća izrađena od kože i /ili drugih materijala,  
Kategorija I (jednostavna)    
Tip A - plitka obuća

	2.ERGONOMSKA SVOJSTVA
	EN ISO 20344 tačka 5.1
	odgovara

	3.OBLAST PETE
	
	zatvorena

	4.NAČIN IZRADE
	opis
	lepljena

	5.ŠIRINA KALUPA
	ISO 9407:2005
	7-7,5

	6.KAPNA
	opis
	termoplasična

	7.LUB
	opis
	konit



LICE 
	1.Identifikacija kože mikroskopskom metodom-metoda svetlosne mikroskopije
	EN ISO 17131
	prirodna goveđa koža, napa

	-Debljina
	EN ISO 2589
	1,0-1,2 mm

	2.Određivanje  cepanja pod opterećenjem:-
deo II-cijepanje dvostrukih ivica
	EN ISO 3377-2
	min 15 N

	3.Odredjivanje sadržaja hroma VI(CR)
	EN ISO 17075-1
	

	4.Određivanje otpornosti na savijanje fleksometar metodom
	EN ISO 5402-1
	

	-suvo 
	
	>50.000 ciklusa bez oštećenja

	-mokro 
	
	>10.000 ciklusa bez oštećenja

	5. Mjerenje otpornosti na cijepanje klinom
	EN ISO 23910
	min 20 N



POSTAVA, TEMELJNA TABANICA I ULOŽNA TABANICA  

	1.Sirovinski sastav:
	CEN ISO/TR 11827 (tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D)
	Prirodna postavna koža

	2. Određivanje debljine
	ISO 5084:1996
	0,9-1,1 mm

	3. MJERENJE OTPORNOSTI NA CIJEPANJE KLINOM
	EN ISO 23910
	min 20 N

	4. Odredjivanje sadržaja hroma VI (CR6)
	EN ISO 17075-1
	<3 mg/kg

	5. Temeljna tabanica
	opis
	Sa glenkom, presvučen penastom masom

	debljina
	ISO 2589:2002
	2-2,5mm

	6. Uložna tabanica
	Opis
	Prirodna postavna koža-ovčija, neodstranjiva

	debljina
	ISO 2589:2002
	0,9-1,1mm

	7.Kapna
	opis
	Termoplastična, otporna na savijanje

	8.Lub
	Opis 
	konit






ĐON 

	ElementI ispitivanja
	Metode ispitivanja
	Zahtijevana vrijednost

	1.SIROVINSKI SASTAV
	
	TR guma 

	2. Određivanje otpornosti prema habanju na uređaju sa cilindričnim valjkom 
	ISO 4649 (metoda A)
	маks 130 mm3

	3. Otpornost đona na savijanje (porast reza na 30.000 cilkusa)
	EN ISO 20344 t. 8.4.2
	маx 4 mm

	4.Sastav potpetice
	opis
	Plastični materijal, zakovan centralnim šavom i tri sporedna šrafa sa strane

	-visina
	opis
	5+0,5cm



PREGLED BOJA ZA IZRADU MATERIJALA:
Boja kože za lice  				– bijela
Boja postave 				– svijetlo bež
Boja presvlake uložne tabanice 		– bijela ili svijetlo bež ili braon
Boja đona 					– svijetlo bež ili bijela


SLIKA – NACRT:
(slike su date kao orijentirni izgled cipele koja je trenutno na upotrebi) 
[image: ]     [image: ]   [image: ]
      

OPIS IZRADE SA POSEBNIM ZAHTJEVIMA :

- Cipele treba da odgovaraju po opisu standardu EN ISO 20347 za Opremu za ličnu zaštitu – radnu obuću i da zadovolji zahtjeve za zdravlje i bezbednost koji se odnose na prevenciju pada prouzrokovanim klizanjem, ergonomske zahteve, odgovarajuće sastave materijala, udobnost, efikasnost, zadovoljavajuće uslove površine svih delova obuće u kontaktu sa korisnikom (ne sme žuljati korisnika i dovesti do gubitka vitalnih funkcija stopala) i dr.
- Obuća pokriva nogu ispod nivoa gležnja. Konstrukcija obuće, korišćeni materijali i unutrašnjost obuće osiguravaju maksimalnu udobnost i stabilnost stopala i noge tokom dugotrajnog nošenja. Spoj gornjišta i đona se vrši lepljenjem.
- Plitke ženske cipele izrađuje se od prirodne kože, glat, sa prirodnom postvom i sa plastičnom potpeticom. Kontura petnog dela je usaglašena sa oblikom i visinom petne kosti, čime se postiže maksimalna udobnost stopala.
- Lice cipela je izradjeno iz dva dela, zadnjeg lubnog dela i prednjeg dela u svojstvu sare i oglave. Spoj delova se vrši jednim redom šava.
- Lice se izradjuje od prirodne govedje kože-nape. 
- Postava je izradjena od prirodne ovčije postavne kože. Sastav lica i postave ima prevrnut štep. 
- Temeljna tabanica je sa glenkom, anatomski oblikovana, presvučena penastom masom. Uložna tabanica je u boji postave, neodstranjiva.
- Kapna je izrađena od termoplastike, a lub od konita.
- Đon mora biti izrađen od TR gume, anatomski profilisan. Peta je izradjena od plastike, zakovana centralnim šarafom sa 3 sporedna šrafa sa strane.
- Deklarisane veličine su od broja 36 do 48 prema Francuskom sistemu mjera, u skladu sa ISO 9407:

	Dužina stopala
	24
	24,7
	25,3
	26
	26,7
	27,3
	28

	Opseg
	23,5-24,2
	24,2-24,9
	24,9-25,6
	25,6-26,3
	26,3-27,0
	27,0-27,7
	276,7-28,3

	Oznaka veličine
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42





- Deklaracija, pored standardnih podataka (oznaka proizvođača, veličina obuće, šifra ili oznaka artikla), mora da sadrži i Znak VCG i natpis ”VOJSKA CRNE GORE” (ili skraćeno „VCG“).
- Uzorak deklaracije ovjerava Nadzorni organ. 
- Uz obuću (nalijepljeno na kutiji ili u ambalaži u kojoj je upakovana obuća):
· naziv proizvođača, šifra ili oznaka artikla
· namjena obuće
· postupak održavanja
· način izrade
· podaci o materijalu izrade obuće

Deklaracija pored standardnih podataka, mora da sadrži vidno naznačeno uputstvo (način) održavanja obuće, Znak VCG i natpis ”VOJSKA CRNE GORE”. 
Uzorak deklaracije ovjerava Nadzorni organ. 
Pored likovnih simbola za održavanje (čišćenje, pranje, sušenje, kremanje i slično),  moraju se naznačiti i tekstualna objašnjenja istih.

3. KAIŠ ZA SLUŽBENU UNIFORMU BIJELE BOJE
SPECIFIKACIJA MATERIJALA
- Kaiš bijele boje je izrađen od govedje kože, hidrofobirani, glat, debljine 3 ± 5%mm.
- Boja lica i naličja je  bijela.
- Širina kaiša treba da je 3,5 cm, za kopču koja je prikazana na slici ispod, a učvršćuje se sa dva šrafa u metalnom dijelu sa unutrašnje strane (dio koji na prednjoj strani ima natpis VCG).

Specifikacija materijala kopče za kaiš

	sirovinski sastav   
	Livena oznaka izrađena od legure Cinka (minimum 95 %) i aluminijuma (do 5 %) sa potrebnim primesama mikrolegirajućih elemenata za livenje pod pritiskom (Fe, Cu, Ni, Sn i dr..).

	tehnološki postupak livenja

	Livene oznake moraju biti izrađene metodom livenja pod pritiskom u metalnim alatima da nebi dolazilo do morfološke deformacije odlivaka prilikom izlivanja i da bi se postigla što bolja homogenost odlivka po čitavoj zapremini (bez defekata i mehurića vazduha) i što bolja homogenost površinskog sloja odlivka, te da bi se postigle što bolje mehaničke karakteristike.



Slika-nacrt, vizuelni izgled kopče za kaiš

Tijelo kopče: dimenzije 38 mm x 65 mm

[image: ]

Gornji segment: dimenzije 29 mm x 25.2 mm

[image: ]

Konačan izgled:
[image: ]
 				  podoficir               oficir

podoficir: 	tijelo saten zlato + gornji segment saten zlato
oficir: 		tijelo saten srebro + gornji segment saten srebro

[bookmark: _Hlk207607886]OPIS IZRADE SA POSEBNIM ZAHTJEVIMA :
 
· Dužina kaiša treba da bude od 100-130cm, veličine (100, 110, 120 i 130).
· Kopču za kaiš obezbjeđuje Dobavljač.
· Kaiš je klasičnog oblika iz jednog komada, ima 5 rupa, i završava se blago zarubljenim krajem kopljastog oblika radi lakšeg provlačenja kroz gajke na pantalonama.
· Iza kopče, postoje dve dodatne gajke za fiksiranje kaiša.
· Isporuka će se realizovati po prethodno ovjerenim uzorcima (nultim primjercima) od strane Nadzornog organa Naručioca. 
· Specifikacija veličinskih brojeva obezbijediće se prilikom uzimanja mjera za uniformu.
· Prilikom isporuke potrebno je da kaiš ima deklaraciju proizvođača.
Slike kaiša sa tokom
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