PARTIJA 3 – CIPELE I KAIŠ ZA UNIFORMU BIJELE BOJE

- CIPELE MUŠKE BIJELE ZA SVEČANU UNIFORMU

SPECIFIKACIJA MATERIJALA (tehnički opis sa osnovnim svojstvima)

| Elementi ispitivanja | Metoda ispitivanja | Zahtijevana vrijednost |
| --- | --- | --- |
| 1.KLASIFIKACIJA |  | Kod I - obuća izrađena od kože i /ili drugih materijala, Kategorija I (jednostavna) Tip A - plitka obuća |
| 2.ERGONOMSKA SVOJSTVA | EN ISO 20344 tačka 5.1 | odgovara |
| 3.OBLAST PETE |  | zatvorena |
| 4.OTPORNOST NA PROKLIZAVANJE NA ČELIČNOM PODU SA GLICEROLOM | # EN ISO 13287 | koeficijent trenja |
| -klizanje pete ka napred |  | ≥ 0,13 |
| -klizanje prednjeg dela ka napred |  | ≥ 0,18 |
| 5.APSORPCIJA ENERGIJE U OBLASTI PETE | EN ISO 20344 tačka 5.14 | min 20 J |
| 6.NAČIN IZRADE | opis | lijepljena |
| 7.ŠIRINA KALUPA | ISO 9407:2005 | 9 - 9,5 |
| 8.VEZIVANJE | opis | Cipele se vezuju kroz 3 - 5 (pet) pari ojačanih rupica i sintetičkom pertlom sa plastificiranim krajevima |
| # 9.KAPNA | opis | # termoplastična |
| # 10.LUB | opis | # termoplastičan |
| # 11. TEMELJNA TABANICA | opis | # Kompaktni materijal sa ojačanjem |
| # debljina |  | # 2 - 2,5mm |

LICE

| 1.Identifikacija kože mikroskopskom metodom-metoda svetlosne mikroskopije | # EN ISO 17131 | prirodna goveđa koža, napa, hidrofobirana |
| --- | --- | --- |
| -debljina | EN ISO 2589 | 1,2-1,4 mm |
| 2.Određivanje cepanja pod opterećenjem:- deo II-cepanje dvostrukih ivica | EN ISO 3377-2 | min 120 N |
| 3.Određivanje zatezne čvrstoće | # EN ISO 3376 | min 20 N |
| 4.Određivanje otpornosti na savijanje fleksometar metodom | EN ISO 5402-1 |  |
| -suvo |  | >50.000 ciklusa bez oštećenja |
| -mokro |  | >10.000 ciklusa bez oštećenja |
| 5.Merenje otpornosti na cepanje klinom | EN ISO 23910 | min 20 N |
| # 6.Ponašanje pri dinamičkom ispitivanju propustljivosti vode na Bally-Penetrometru | EN ISO 5403-1 |  |
| # -vreme prodiranja vode |  | min 60 minuta |

POSTAVA

| Elementi ispitivanja | Metoda ispitivanja | Deklarisane vrednosti |
| --- | --- | --- |
| 1.Sirovinski sastav: | # CEN ISO/TR 11827:2017 (tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D) | Prirodna govedja postavna koža |
| 2. Određivanje debljine | # ISO 5084:1996 | 0,9-1,1 mm |
| 4. ODREĐIVANJE CEPANJA POD OPTEREĆENJEM DEO II-CEPANJE DVOSTRUKIH IVICA | EN ISO 3377-2 EN ISO 3376 EN ISO 4045 | min 60 N |  |
| 5. ODREĐIVANJE ZATEZNE ČVRSTOĆE |  | min 20 N/mm2 |
| 6. ODREĐIVANJE OTPORNOSTI NA SAVIJANJE FLEKSOMETAR METODOM | EN ISO 5402-1 |  |
| -suvo |  | >30.000 ciklusa |
| -mokro |  | >10.000 ciklusa |
| 7.MERENJE OTPORNOSTI NA CEPANJE KLINOM | EN ISO 23910 | min 20 N |

ULOŽNA TABANICA (antibakterijska)

| 1.OSNOVA ULOŽNE TABANICE |  |  |
| --- | --- | --- |
| -II sloj: sirovinski sastav: sunđer PU | # CEN ISO/TR 11827:2017 (tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D) | 100% poliuretan |
| -III sloj: poliestar | # CEN ISO/TR 11827:2017 (tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D) | 100% poliestar |
| 2.PRESVLAKA ULOŽNE TABANICE |  |  |
| -Identifikacija kože mikroskopskom metodom - Metoda svetlosne mikroskopije | # EN ISO 17131 | prirodna postavna koža goveđa |
| -debljina | EN ISO 2589 | 0,9-1,1 mm |
| 3.DEBLJINA ULOŽNE TABANICE | EN ISO 20344 tačka 7.1 | min 4,0 mm |
| # 4.METODA ISPITIVANJA KOJOM SE OCENJUJE ANTIBAKTERIJSKA AKTIVNOST | EN ISO 16187, deo C | # ≥90% |

ĐON

| 1.SIROVINSKI SASTAV |  | guma 100% |
| --- | --- | --- |
| 2. Određivanje otpornosti prema habanju na uređaju sa cilindričnim valjkom | ISO 4649 (metoda A) | max 120 mm3 |
| 3. Otpornost đona na savijanje (porast reza na 30.000 cilkusa) | EN ISO 20344 t. 8.4.2 | маx 4 mm |
| 4. OTPORNOST NA PROKLIZAVANJE NA ČELIČNOM PODU SA GLICEROLOM | # EN ISO 13287 | koeficijent trenja |
| - klizanje pete ka napred |  | ≥0,13 |
| - klizanje prednjeg dijela ka napred |  | ≥0,18 |

PREGLED BOJA ZA IZRADU MATERIJALA:

Boja kože za lice  				– bijela

Boja postave 				– bež ili svjetlo braon

Boja presvlake uložne tabanice 		– bež ili svjetlo braon

Boja đona 					– bijela

SLIKA – NACRT:

OPIS IZRADE SA POSEBNIM ZAHTJEVIMA :

- Cipele treba da odgovaraju po opisu standardu EN ISO 20347 za Opremu za ličnu zaštitu – radnu obuću i da zadovolji zahtjeve za zdravlje i bezbednost koji se odnose na prevenciju pada prouzrokovanim klizanjem, ergonomske zahteve, odgovarajuće sastave materijala, udobnost, efikasnost, zadovoljavajuće uslove površine svih delova obuće u kontaktu sa korisnikom (ne sme žuljati korisnika i dovesti do gubitka vitalnih funkcija stopala) i dr.

- Obuća pokriva nogu ispod nivoa gležnja. Konstrukcija obuće, korišćeni materijali i unutrašnjost obuće osiguravaju maksimalnu udobnost i stabilnost stopala i noge tokom dugotrajnog nošenja. Djelovi gornjišta se spajaju šivenjem. Spoj gornjišta i đona se vrši lijepljenjem.

- Plitke cipele izrađuje se od prirodne kože, glat, sa prirodnom postavom i đonom od gume.

- Lice cipela od prirodne govedje kože sastoji se od 3 dijela: lubnog dijela, sare i oglave.

- Sara je iskrojena iz dva dela i našivena na oglavu sa dva reda šava.

- Postava je izradjena od prirodne goveđe postavne kože, bež ili svijetlo braon boje. U petnom delu je ugradjen klizač, od prirodne goveđe, cepanik, postave.

- Uložna tabanica je anatomska, antibakterijska, odstranjiva, troslojna sa kožnom presvlakom identične boje kao postava cipele.

- Jezik je izrađen od iste kože kojom se izradjuje lice cipele. Visina jezika zadovoljava kvalitativne i estetske uslove, tako da nakon vezivanja obuće ne smije svojom gornjom ivicom biti ispod visine sare, bez obzira na obim zgloba korisnika.

- Kapna i lub moraju biti izrađeni od termoplastike.

- Cipele se čvrsto i brzo vezuju kroz 3 - 5 (pet) pari ojačanih rupica i sintetičkom pertlom bijele boje sa plastificiranim krajevima. Ovaj detalj odlučiće se prilikom ovjeravanja nultog primjerka.

- Đon mora biti izrađen od gume, anatomski profilisan. Gazna površina đona je izrađena od gume. Đon obuće je projektovan i obrađen protiv klizanja sa bilo koje strane površine

- Deklarisane veličine su od broja 36 do 48 prema Francuskom sistemu mjera, u skladu sa ISO 9407:

| Dužina stopala | 24 | 24,7 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 | 30,6 | 31,3 | 31,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opseg | 23,5-24,2 | 24,2-24,9 | 24,9-25,6 | 25,6-26,3 | 26,3-27,0 | 27,0-27,7 | 276,7-28,3 | 28,3-29,0 | 29,0-29,6 | 29,6-30,3 | 30,3-30,9 | 30,9-31,6 | 31,6-32,2 |
| Oznaka veličine | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |

- Deklaracija, pored standardnih podataka (oznaka proizvođača, veličina obuće, šifra ili oznaka artikla), mora da sadrži i Znak VCG i natpis ”VOJSKA CRNE GORE” (ili skraćeno „VCG“).

- Uzorak deklaracije ovjerava Nadzorni organ.

- Uz obuću (nalijepljeno na kutiji ili u ambalaži u kojoj je upakovana obuća):

- naziv proizvođača, šifra ili oznaka artikla

- namjena obuće

- postupak održavanja

- način izrade

- podaci o materijalu izrade obuće

- CIPELE ŽENSKE BIJELE ZA SVEČANU UNIFORMU

SPECIFIKACIJA MATERIJALA (tehnički opis sa osnovnim svojstvima)

| ElementI ispitivanja | Metode ispitivanja | Zahtijevana vrijednost |
| --- | --- | --- |
| 1.KLASIFIKACIJA |  | Kod I - obuća izrađena od kože i /ili drugih materijala, Kategorija I (jednostavna) Tip A - plitka obuća |
| 2.ERGONOMSKA SVOJSTVA | EN ISO 20344 tačka 5.1 | odgovara |
| 3.OBLAST PETE |  | zatvorena |
| 4.NAČIN IZRADE | opis | lepljena |
| 5.ŠIRINA KALUPA | ISO 9407:2005 | 7-7,5 |
| # 6.KAPNA | opis | # termoplasična |
| # 7.LUB | opis | # konit |

LICE

| 1.Identifikacija kože mikroskopskom metodom-metoda svetlosne mikroskopije | # EN ISO 17131 | prirodna goveđa koža, napa |
| --- | --- | --- |
| -debljina | EN ISO 2589 | 1,0-1,2 mm |
| 2.Određivanje cepanja pod opterećenjem:- deo II-cijepanje dvostrukih ivica | EN ISO 3377-2 | min 15 N |
| 3.Odredjivanje sadržaja hroma VI(CR) | EN ISO 17075-1 |  |
| 4.Određivanje otpornosti na savijanje fleksometar metodom | EN ISO 5402-1 |  |
| -suvo |  | >50.000 ciklusa bez oštećenja |
| -mokro |  | >10.000 ciklusa bez oštećenja |
| 5. Mjerenje otpornosti na cijepanje klinom | EN ISO 23910 | min 20 N |

POSTAVA, TEMELJNA TABANICA I ULOŽNA TABANICA

| 1.Sirovinski sastav: | # CEN ISO/TR 11827 (tačke 7.1.1 i 7.2.1 i dodatak D) | Prirodna postavna koža |
| --- | --- | --- |
| 2. Određivanje debljine | # ISO 5084:1996 | 0,9-1,1 mm |
| 3. MJERENJE OTPORNOSTI NA CIJEPANJE KLINOM | EN ISO 23910 | min 20 N |
| # 4. Odredjivanje sadržaja hroma VI (CR6) | EN ISO 17075-1 | # <3 mg/kg |
| 5. Temeljna tabanica | opis | # Sa glenkom, presvučen penastom masom |
| debljina | ISO 2589:2002 | # 2-2,5mm |
| 6. Uložna tabanica | Opis | # Prirodna postavna koža-ovčija, neodstranjiva |
| debljina | ISO 2589:2002 | # 0,9-1,1mm |
| 7.Kapna | opis | # Termoplastična, otporna na savijanje |
| 8.Lub | Opis | # konit |

ĐON

| ElementI ispitivanja | Metode ispitivanja | Zahtijevana vrijednost |
| --- | --- | --- |
| 1.SIROVINSKI SASTAV |  | TR guma |
| 2. Određivanje otpornosti prema habanju na uređaju sa cilindričnim valjkom | ISO 4649 (metoda A) | маks 130 mm3 |
| 3. Otpornost đona na savijanje (porast reza na 30.000 cilkusa) | EN ISO 20344 t. 8.4.2 | маx 4 mm |
| 4.Sastav potpetice | # opis | Plastični materijal, zakovan centralnim šavom i tri sporedna šrafa sa strane |
| -visina | # opis | 5+0,5cm |

PREGLED BOJA ZA IZRADU MATERIJALA:

Boja kože za lice  				– bijela

Boja postave 				– bež ili svjetlo braon

Boja presvlake uložne tabanice 		– bež ili svjetlo braon

Boja đona 					– bež ili bijela

SLIKA – NACRT:

(slike su date kao orijentirni izgled cipele koja je trenutno na upotrebi)

OPIS IZRADE SA POSEBNIM ZAHTJEVIMA :

- Cipele treba da odgovaraju po opisu standardu EN ISO 20347 za Opremu za ličnu zaštitu – radnu obuću i da zadovolji zahtjeve za zdravlje i bezbednost koji se odnose na prevenciju pada prouzrokovanim klizanjem, ergonomske zahteve, odgovarajuće sastave materijala, udobnost, efikasnost, zadovoljavajuće uslove površine svih delova obuće u kontaktu sa korisnikom (ne sme žuljati korisnika i dovesti do gubitka vitalnih funkcija stopala) i dr.

- Obuća pokriva nogu ispod nivoa gležnja. Konstrukcija obuće, korišćeni materijali i unutrašnjost obuće osiguravaju maksimalnu udobnost i stabilnost stopala i noge tokom dugotrajnog nošenja. Spoj gornjišta i đona se vrši lepljenjem.

- Plitke ženske cipele izrađuje se od prirodne kože, glat, sa prirodnom postvom i sa plastičnom potpeticom. Kontura petnog dela je usaglašena sa oblikom i visinom petne kosti, čime se postiže maksimalna udobnost stopala.

- Lice cipela je izradjeno iz dva dela, zadnjeg lubnog dela i prednjeg dela u svojstvu sare i oglave. Spoj delova se vrši jednim redom šava.

- Lice se izradjuje od prirodne govedje kože-nape.

- Postava je izradjena od prirodne ovčije postavne kože. Sastav lica i postave ima prevrnut štep.

- Temeljna tabanica je sa glenkom, anatomski oblikovana, presvučena penastom masom. Uložna tabanica je u boji postave, neodstranjiva.

- Kapna je izrađena od termoplastike, a lub od konita.

- Đon mora biti izrađen od TR gume, anatomski profilisan. Peta je izradjena od plastike, zakovana centralnim šarafom sa 3 sporedna šrafa sa strane.

- Deklarisane veličine su od broja 36 do 48 prema Francuskom sistemu mjera, u skladu sa ISO 9407:

| Dužina stopala | 24 | 24,7 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,3 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opseg | 23,5-24,2 | 24,2-24,9 | 24,9-25,6 | 25,6-26,3 | 26,3-27,0 | 27,0-27,7 | 276,7-28,3 |
| Oznaka veličine | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

- Deklaracija, pored standardnih podataka (oznaka proizvođača, veličina obuće, šifra ili oznaka artikla), mora da sadrži i Znak VCG i natpis ”VOJSKA CRNE GORE” (ili skraćeno „VCG“).

- Uzorak deklaracije ovjerava Nadzorni organ.

- Uz obuću (nalijepljeno na kutiji ili u ambalaži u kojoj je upakovana obuća):

- naziv proizvođača, šifra ili oznaka artikla

- namjena obuće

- postupak održavanja

- način izrade

- podaci o materijalu izrade obuće

Deklaracija pored standardnih podataka, mora da sadrži vidno naznačeno uputstvo (način) održavanja obuće, Znak VCG i natpis ”VOJSKA CRNE GORE”.

Uzorak deklaracije ovjerava Nadzorni organ.

Pored likovnih simbola za održavanje (čišćenje, pranje, sušenje, kremanje i slično),  moraju se naznačiti i tekstualna objašnjenja istih.

- KAIŠ ZA SLUŽBENU UNIFORMU BIJELE BOJE

SPECIFIKACIJA MATERIJALA

- Kaiš bijele boje je izrađen od govedje kože, hidrofobirani, glat, debljine 3 ± 5%mm.

- Boja lica i naličja je  bijela.

- Širina kaiša treba da je u rasponu od 3 do 3,2 cm, za kopču koja je prikazana na slici ispod, a učvršćuje se sa dva šrafa u metalnom dijelu sa unutrašnje strane (dio koji na prednjoj strani ima natpis VCG).

Specifikacija materijala kopče za kaiš

| sirovinski sastav | Livena oznaka izrađena od legure Cinka (minimum 95 %) i aluminijuma (do 5 %) sa potrebnim primesama mikrolegirajućih elemenata za livenje pod pritiskom (Fe, Cu, Ni, Sn i dr..). |
| --- | --- |
| tehnološki postupak livenja | Livene oznake moraju biti izrađene metodom livenja pod pritiskom u metalnim alatima da nebi dolazilo do morfološke deformacije odlivaka prilikom izlivanja i da bi se postigla što bolja homogenost odlivka po čitavoj zapremini (bez defekata i mehurića vazduha) i što bolja homogenost površinskog sloja odlivka, te da bi se postigle što bolje mehaničke karakteristike. |

Slika-nacrt, vizuelni izgled kopče za kaiš

Tijelo kopče: dimenzije 38 mm x 65 mm, uz napomenu da je promjer unutrašnjeg dijela kopče ne može biti manji od 32,1 mm, a maksimalno do 33,1 mm.

Gornji segment: dimenzije 29 mm x 25.2 mm

Konačan izgled:

podoficir               oficir

podoficir: 	tijelo saten srebro + gornji segment saten srebro

oficir: 		tijelo saten zlato + gornji segment saten zlato

OPIS IZRADE SA POSEBNIM ZAHTJEVIMA :

- Dužina kaiša treba da bude od 100-130cm, veličine (100, 110, 120 i 130).

- Kopču za kaiš obezbjeđuje  i postavlja Dobavljač.

- Kaiš je klasičnog oblika iz jednog komada, ima 5 rupa, i završava se blago zarubljenim krajem kopljastog oblika radi lakšeg provlačenja kroz gajke na pantalonama.

- Iza kopče, postoje dve dodatne gajke za fiksiranje kaiša.

- Isporuka će se realizovati po prethodno ovjerenim uzorcima (nultim primjercima) od strane Nadzornog organa Naručioca.

- Specifikacija veličinskih brojeva obezbijediće se prilikom uzimanja mjera za uniformu.

- Prilikom isporuke potrebno je da kaiš ima deklaraciju proizvođača.

Slike kaiša sa tokom