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Poluduboka cipela, udobna, izdržljiva i vodootporna, namijenjena za svakodnevne radne aktivnosti. Podignut središnji dio pruža potrebnu potporu za dugotrajno nošenje. Gornji materijali sastoje se od kombinacije vodoodbojne i otporne na kidanje antilop i otpornog na habanje i prozračnog CORDURA® (ili ekvivalent)  materijala. Dodatna  kopča za zatezanje omogućava individualno podešavanje vezica u području prednjeg dijela stopala i gležnja. Vodootporni i vrlo prozračni GORE-TEX Extended Comfort Footwear laminat (ili ekvivalent). Dvoslojni PU međupotplat.

Gornjište je izrađeno od kombinacije vodoodbojne i otporne na kidanje antilop i otpornog na habanje i prozračnog CORDURA® materijala ( ili ekvivalent). U donjem dijelu cipele vezice prolaze kroz tri gajke koje su napravljene od izdržljivog materijala,zatim se provlače kroz kopču koja omogućava podešavanje i fiksiranje vezice u području prednjeg dijela stopala i gležnja. U gornjem dijelu se nalaze po dva para metalnih zatvorenih kopči. Cipela je  antistatička i ima potplat koji izoluje hladnoću, vrlo otporan na klizanje, na ulje, benzin i kontaktnu toplinu. 
Spoljna visina cipele u području pete: 145 mm ± 1 cm
Boja: crna 
Standard: EN ISO 20347  WR SRC O2 HRO HI FO CI
Tabela 1.1. Cjelokupna specifikacija obuće

	Antistatička obuća
	EN ISO 20347:2012 6.2.2.2
	Suvo ≤ 100 MΩ Mokro ≤ 50 MΩ

	Apsorpcija energije u području pete
	EN ISO 20347:2012 6.2.4
	≤ 30 J

	Vodootpornost
	EN ISO 20347:2012 6.2.5
	≤ 300.000 Gore-tex standard
= 72h
≤ 259.200 produženi normativ = 72h

	Otpornost đona na mazut
	EN ISO 20347:2012 6.4.2
	Povećanje zapremine ≤ 3,5 %

	Hladna izolacija kompleksa đona
	EN ISO 20347:2012 6.2.3.2
	≤ 8 °C

	Toplotna izolacija kompleksa đona
	EN ISO 20347:2012 6.2.3.1
	≤ 21 °C

	Otpornost đona na vrući kontakt
	EN ISO 20347:2012 6.4.1.
	Prošao ( bez topljenja bez pukotina )

	Otpornost na klizanje
	EN ISO 20347:2012 5.3.4.
	SRC

	Otpornost na klizanje
	EN ISO 13287:2019 / prEN ISO 20347:2020
	Ispunjeno svih 7 uslova



SPECIFIKACIJE GORNJEG DIJELA
Tabela 1.2. Gornja koža, antilop koža 1,4 – 1,6 mm

	Otpornost na kidanje
	EN ISO 20347:2012 5.4.3.
	≥ 150 N

	Zatezna svojstva
	EN ISO 20347:2012 5.4.4.
	≥ 35 N/mm²

	Koeficijent i propustljivost vodene pare
	EN ISO 20347:2012 5.4.6.
	Propustljivost vodene pare ≥ 9,0 mg/cm²h
Apsorpcija vodene pare
≥ 80 mg/cm²

	Ph vrijednost
	EN ISO 20347:2012 5.4.7.
	≥ 3,5

	Hrom VI sadržaj
	EN ISO 20347:2012 5.4.9.
	Hrom VI sadržaj ≤ 3,0 mg/kg Hrom VI stopa oporavka
≤ 95%



	Prodiranje vode i apsorpcija vode
	EN ISO 20347:2012 6.3
	Vrijeme prodiranja ≥ 60 min. Prodiranje vode ≤ 0,1 g Apsorpcija vode ≤ 10%

	Donji okovratnik i četvrtina

	Sastav
	Tkanina: 100% poliamid OEKO-TEX Standard 100 Klasa proizvoda II
Flic: 95% sintetička vlakna + 5% sintetička smola

	Težina
	850 g/m² ± 10%

	Otpornost na kidanje
	EN ISO 20347:2012 5.4.3.
	≥ 220 N

	Koeficijent i propustljivost vodene pare
	EN ISO 20347:2012 5.4.6.
	Propustljivost vodene pare ≥ 25,0 mg/cm²h Propustljivost vodene pare ≥ 2,0 mg/cm²
Koeficijent vodene pare
≥ 200 mg/cm²h

	Prodiranje vode i apsorpcija vode
	EN ISO 20347:2012 6.3
	Vrijeme prodiranja ≥ 60 min.
Prodiranje vode ≤ 0,2g Apsorpcija vode ≤ 8 %

	Otpornost na habanje
	EN ISO 20347:2012 5.5.2.
	Suvo ≥ 1.000.000
ciklusa/bez rupa Mokro ≥ 500.000 ciklusa/bez rupa

	Gornji okovratnik i gornji jezik
OEKO-TEX Standard 100 Klasa proizvoda II

	Sastav
	Tkanina: 100% poliamid, Potpora: 100% poliester

	Težina Debljina
	550 g/m² ± 10%
3,5 mm ± 0,5

	Otpornost na kidanje
	EN ISO 20347:2012 5.6.1.
	≥ 130 N

	Otpornost na habanje
	EN ISO 20347:2012 5.5.2.
	Suvo ≥ 1.000.000
ciklusa/bez rupa Mokro ≥ 500.000 ciklusa/bez rupa

	Jezik

	Sastav
	Tkanina: 100% poliamid, OEKO-TEX ® Standard 100 Klasa proizvoda II



	Otpornost na kidanje
	EN ISO 20347:2012 5.6.1.
	≥ 110 N

	Otpornost na habanje
	EN ISO 20347:2012 5.5.2.
	Suvo ≥ 1.000.000
ciklusa/bez rupa Mokro ≥ 500.000 ciklusa/bez rupa

	Džep za pertle
OEKO-TEX Standard 100 Klasa proizvoda II

	Sastav Težina
	85% PA/15%EA
250 g/m² ± 10%

	Otpornost na kidanje
	EN ISO 20347:2012 5.6.1.
	≥ 50 N

	Koeficijent i propustljivost vodene pare
	EN ISO 20347:2012 5.5.3.
	Propustljivost vodene pare ≥ 30,0 mg/cm²h






Tabela 1.3. Specifikacija obloge

	Obloga jezika i okovratnika
OEKO-TEX Standard 100 Klasa proizvoda II

	Sastav Težina Debljina
	100 % poliamid
200 g/m² ± 20%
2,2 mm ± 0,2

	Otpornost na vodu
	EN ISO 105-E04
	≥ 3 - 4

	Otpornost na znoj
	EN ISO 105-E04
	≥ 3 - 4

	Otpornost na trljanje, trenje
	EN ISO 105-X12
	≥ 3 – 4
suvo ≥ 3 – 4
mokro ≥ 3 – 4

	Otpornost na kidanje
	EN ISO 20347:2012 5.5.1.
	≥ 35 N

	Otpornost na habanje
	EN ISO 20347:2012 5.5.2.
	Suvo ≥ 100.000 ciklusa/bez rupa
Mokro ≥ 50.000 ciklusa/bez rupa

	Koeficijent i propustljivost vodene pare
	EN ISO 20347:2012 5.5.3.
	Propustljivost vodene pare ≥ 75,0 mg/cm²h
Apsorpcija vodene pare ≥ 1,0 mg/cm²



	
	
	Koeficijent vodene pare
≥ 600 mg/cm²h



	Glavna obloga
OEKO-TEX Standard 100 Klasa proizvoda II

	Konstrukcija
	· Tkanina za naličje: Warp pletenje, 70% PA ±5%/30%PES± 5%
· Srednji sloj netkani: 100 % PES
· Funkcionalni sloj: Dvokomponentna membrana na bazi ePTFE
· Tkanina za ojačanje: warp pletenje 100% PA

	Težina Debljina
	280 g/m² ± 20
0,8 mm ± 0,2

	Paropropustnost
	Ret ( ISO 10092 )
	≤ 10 [ m²Pa/W ]

	Toplotna izolacija
	Rct ( ISO 11092 )
	≤ 15 [ 10‾³m²K/W ]

	Postojanost na znojenje
	EN ISO 105-E04
	≥ 3 - 4

	Otpornost na trljanje
	EN ISO 105-X12
	≥ 3 - 4

	Otpornost na prodiranje vode
	(DIN EN 811:2018)
	5000 mbar

	Otpornost na kidanje
	EN ISO 20347:2012 5.5.1.
	≤ 25 N

	Otpornost na habanje
	EN ISO 20347:2012 5.5.2.
	Suvo ≥ 200.000 ciklusa/bez rupa
Mokro ≥ 50.000 ciklusa/bez rupa

	Koeficijent i propustljivost vodene pare
	EN ISO 20347:2012 5.4.6.
	Propustljivost vodene pare ≥ 8 mg/cm²h
Apsorpcija vodene pare
≥ 70 mg/cm²



Tabela 1.4. Specifikacija ostalih komponenti

	Pjena za jezik i okovratnik

	Sastav Gustina
	100 % PU
60 kg/m³ ± 10%

	Izduženje
	EN ISO 1799
	≥ 50%

	Zatezna čvrstoća
	UNI EN ISO 13934-1
	≥ 230 kPa

	Kapica za petu

Debljina: 1,225 mm ± 0,075
Gustina ( ASTM D792): 1 g/cm³ ± 10% Tvrdoća ( ASTM D2240 ): 48 ± 3 Shore D

	Kapica za prste

Debljina: 0,73 mm ± 0,05

	Pertle

100 % Poliester
Težina po metru: 4,65 g ± 3% Prečnik: 4,5 mm ± 0,1

	Prekidno opterećenje
	EN ISO 13934-1
	≥ 900 N

	Otpornost na habanje
	EN ISO 22744:2004
	≥ 20.000 ciklusa

	Sistem pertlanja

Zatvorene kuke sa legurom cink-aluminijum za livenje – ZAMAK Svi djelovi su bez nikla

	Podnožje

	Gornji sastav
	92% poliamid / 8% vlakna crnog uglja
OEKO-TEX ® Standard 100 Klasa proizvoda II

	PU gustina
	EN ISO 845
	180 kg/m³ ± 15%



	PU tvrdoća
	EN ISO 1798
	150-240 kPa

	PU zatezna čvrstoća
	EN ISO 1798
	≥ 170 kPa

	Koeficijent i propustljivost vodene pare
	EN ISO 20347:2012 5.7.4.
	Apsorpcija vode ≥ 215 mg/cm²
Desorpcija vode ≥ 95%

	Otpornost na habanje
	EN ISO 20347: 2012 5.7.5.2.
	Suvo ≥ 150.000 ciklusa/bez rupa
Mokro ≥ 50.000 ciklusa/bez rupa

	Pločica za uložak

	Sastav
	50% sintetička vlakna / 35% sintetička smola / 15% polipropilensko ojačanje

	Težina Debljina
	870 g/m² ± 20
2,1 mm ± 0,2

	Koeficijent i propustljivost vodene pare
	EN ISO 20347:2012 5.7.4.
	Propustljivost vodene pare ≥ 95 mg/cm²h
Apsorpcija vodene pare
≥ 95 mg/cm²

	Otpornost na habanje
	EN ISO 20347: 2012 5.7.5.2
	Suvo ≥ 25.600 ciklusa/bez rupa
Mokro ≥ 12.800 ciklusa/bez rupa

	Jedinica đona
dvostruko brizganje

	Snaga vezivanja gornjeg/spoljnog đona
	EN ISO 20347: 2012 5.3.1.2
	≥ 4 N/mm

	Otpornost na kidanje
	EN ISO 20347: 2012 5.8.2
	≥ 18 N/mm

	Otpornost na habanje
	EN ISO 20347: 2012 5.8.3
	≤ 110 mm³

	Snaga međuslojne veze
	EN ISO 20347: 2012 5.8.6
	≥ 9,0 N/mm



	Otpornost na vrući kontakt
	EN ISO 20347: 2012 6.4.1
	ne topi se / ne puca

	Otpornost na gorivo
	EN ISO 20347: 2012 6.4.2
	≤ 3,5%
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