Poluduboka cipela

Poluduboka cipela, udobna, izdržljiva i vodootporna, namijenjena za svakodnevne radne aktivnosti. Podignut središnji dio pruža potrebnu potporu za dugotrajno nošenje. Gornji materijali sastoje se od kombinacije vodoodbojne i otporne na kidanje antilop i otpornog na habanje i prozračnog CORDURA® (ili ekvivalent)  materijala. Dodatna  kopča za zatezanje omogućava individualno podešavanje vezica u području prednjeg dijela stopala i gležnja. Vodootporni i vrlo prozračni GORE-TEX Extended Comfort Footwear laminat (ili ekvivalent). Dvoslojni PU međupotplat.

Gornjište je izrađeno od kombinacije vodoodbojne i otporne na kidanje antilop i otpornog na habanje i prozračnog CORDURA® materijala ( ili ekvivalent). U donjem dijelu cipele vezice prolaze kroz tri gajke koje su napravljene od izdržljivog materijala,zatim se provlače kroz kopču koja omogućava podešavanje i fiksiranje vezice u području prednjeg dijela stopala i gležnja. U gornjem dijelu se nalaze po dva para metalnih zatvorenih kopči. Cipela je  antistatička i ima potplat koji izoluje hladnoću, vrlo otporan na klizanje, na ulje, benzin i kontaktnu toplinu.

Spoljna visina cipele u području pete: 145 mm ± 1 cm

Boja: crna

Standard: EN ISO 20347  WR SRC O2 HRO HI FO CI

Tabela 1.1. Cjelokupna specifikacija obuće

| Antistatička obuća | EN ISO 20347:2012 6.2.2.2 | Suvo ≤ 100 MΩ Mokro ≤ 50 MΩ |
| --- | --- | --- |
| Apsorpcija energije u području pete | EN ISO 20347:2012 6.2.4 | ≤ 30 J |
| Vodootpornost | EN ISO 20347:2012 6.2.5 | ≤ 300.000 Gore-tex standard = 72h ≤ 259.200 produženi normativ = 72h |
| Otpornost đona na mazut | EN ISO 20347:2012 6.4.2 | Povećanje zapremine ≤ 3,5 % |
| Hladna izolacija kompleksa đona | EN ISO 20347:2012 6.2.3.2 | ≤ 8 °C |
| Toplotna izolacija kompleksa đona | EN ISO 20347:2012 6.2.3.1 | ≤ 21 °C |
| Otpornost đona na vrući kontakt | EN ISO 20347:2012 6.4.1. | Prošao ( bez topljenja bez pukotina ) |
| Otpornost na klizanje | EN ISO 20347:2012 5.3.4. | SRC |
| Otpornost na klizanje | EN ISO 13287:2019 / prEN ISO 20347:2020 | Ispunjeno svih 7 uslova |

### SPECIFIKACIJE GORNJEG DIJELA

Tabela 1.2. Gornja koža, antilop koža 1,4 – 1,6 mm

| Otpornost na kidanje | EN ISO 20347:2012 5.4.3. | ≥ 150 N |
| --- | --- | --- |
| Zatezna svojstva | EN ISO 20347:2012 5.4.4. | ≥ 35 N/mm² |
| Koeficijent i propustljivost vodene pare | EN ISO 20347:2012 5.4.6. | Propustljivost vodene pare ≥ 9,0 mg/cm²h Apsorpcija vodene pare ≥ 80 mg/cm² |
| Ph vrijednost | EN ISO 20347:2012 5.4.7. | ≥ 3,5 |
| Hrom VI sadržaj | EN ISO 20347:2012 5.4.9. | Hrom VI sadržaj ≤ 3,0 mg/kg Hrom VI stopa oporavka ≤ 95% |

| Prodiranje vode i apsorpcija vode | EN ISO 20347:2012 6.3 | Vrijeme prodiranja ≥ 60 min. Prodiranje vode ≤ 0,1 g Apsorpcija vode ≤ 10% |
| --- | --- | --- |
| Donji okovratnik i četvrtina |  |  |
| Sastav | Tkanina: 100% poliamid OEKO-TEX Standard 100 Klasa proizvoda II Flic: 95% sintetička vlakna + 5% sintetička smola |  |
| Težina | 850 g/m² ± 10% |  |
| Otpornost na kidanje | EN ISO 20347:2012 5.4.3. | ≥ 220 N |
| Koeficijent i propustljivost vodene pare | EN ISO 20347:2012 5.4.6. | Propustljivost vodene pare ≥ 25,0 mg/cm²h Propustljivost vodene pare ≥ 2,0 mg/cm² Koeficijent vodene pare ≥ 200 mg/cm²h |
| Prodiranje vode i apsorpcija vode | EN ISO 20347:2012 6.3 | Vrijeme prodiranja ≥ 60 min. Prodiranje vode ≤ 0,2g Apsorpcija vode ≤ 8 % |
| Otpornost na habanje | EN ISO 20347:2012 5.5.2. | Suvo ≥ 1.000.000 ciklusa/bez rupa Mokro ≥ 500.000 ciklusa/bez rupa |
| Gornji okovratnik i gornji jezik OEKO-TEX Standard 100 Klasa proizvoda II |  |  |
| Sastav | Tkanina: 100% poliamid, Potpora: 100% poliester |  |
| Težina Debljina | 550 g/m² ± 10% 3,5 mm ± 0,5 |  |
| Otpornost na kidanje | EN ISO 20347:2012 5.6.1. | ≥ 130 N |
| Otpornost na habanje | EN ISO 20347:2012 5.5.2. | Suvo ≥ 1.000.000 ciklusa/bez rupa Mokro ≥ 500.000 ciklusa/bez rupa |
| Jezik |  |  |
| Sastav | Tkanina: 100% poliamid, OEKO-TEX ® Standard 100 Klasa proizvoda II |  |

| Otpornost na kidanje | EN ISO 20347:2012 5.6.1. | ≥ 110 N |
| --- | --- | --- |
| Otpornost na habanje | EN ISO 20347:2012 5.5.2. | Suvo ≥ 1.000.000 ciklusa/bez rupa Mokro ≥ 500.000 ciklusa/bez rupa |
| Džep za pertle OEKO-TEX Standard 100 Klasa proizvoda II |  |  |
| Sastav Težina | 85% PA/15%EA 250 g/m² ± 10% |  |
| Otpornost na kidanje | EN ISO 20347:2012 5.6.1. | ≥ 50 N |
| Koeficijent i propustljivost vodene pare | EN ISO 20347:2012 5.5.3. | Propustljivost vodene pare ≥ 30,0 mg/cm²h |

Tabela 1.3. Specifikacija obloge

| Obloga jezika i okovratnika OEKO-TEX Standard 100 Klasa proizvoda II |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sastav Težina Debljina | 100 % poliamid 200 g/m² ± 20% 2,2 mm ± 0,2 |  |
| Otpornost na vodu | EN ISO 105-E04 | ≥ 3 - 4 |
| Otpornost na znoj | EN ISO 105-E04 | ≥ 3 - 4 |
| Otpornost na trljanje, trenje | EN ISO 105-X12 | ≥ 3 – 4 suvo ≥ 3 – 4 mokro ≥ 3 – 4 |
| Otpornost na kidanje | EN ISO 20347:2012 5.5.1. | ≥ 35 N |
| Otpornost na habanje | EN ISO 20347:2012 5.5.2. | Suvo ≥ 100.000 ciklusa/bez rupa Mokro ≥ 50.000 ciklusa/bez rupa |
| Koeficijent i propustljivost vodene pare | EN ISO 20347:2012 5.5.3. | Propustljivost vodene pare ≥ 75,0 mg/cm²h Apsorpcija vodene pare ≥ 1,0 mg/cm² |

|  |  | Koeficijent vodene pare ≥ 600 mg/cm²h |
| --- | --- | --- |

| Glavna obloga OEKO-TEX Standard 100 Klasa proizvoda II |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | - Tkanina za naličje: Warp pletenje, 70% PA ±5%/30%PES± 5% - Srednji sloj netkani: 100 % PES - Funkcionalni sloj: Dvokomponentna membrana na bazi ePTFE - Tkanina za ojačanje: warp pletenje 100% PA |  |
| Težina Debljina | 280 g/m² ± 20 0,8 mm ± 0,2 |  |
| Paropropustnost | Ret ( ISO 10092 ) | ≤ 10 [ m²Pa/W ] |
| Toplotna izolacija | Rct ( ISO 11092 ) | ≤ 15 [ 10‾³m²K/W ] |
| Postojanost na znojenje | EN ISO 105-E04 | ≥ 3 - 4 |
| Otpornost na trljanje | EN ISO 105-X12 | ≥ 3 - 4 |
| Otpornost na prodiranje vode | (DIN EN 811:2018) | 5000 mbar |
| Otpornost na kidanje | EN ISO 20347:2012 5.5.1. | ≤ 25 N |
| Otpornost na habanje | EN ISO 20347:2012 5.5.2. | Suvo ≥ 200.000 ciklusa/bez rupa Mokro ≥ 50.000 ciklusa/bez rupa |
| Koeficijent i propustljivost vodene pare | EN ISO 20347:2012 5.4.6. | Propustljivost vodene pare ≥ 8 mg/cm²h Apsorpcija vodene pare ≥ 70 mg/cm² |

### Tabela 1.4. Specifikacija ostalih komponenti

| Pjena za jezik i okovratnik |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sastav Gustina | 100 % PU 60 kg/m³ ± 10% |  |
| Izduženje | EN ISO 1799 | ≥ 50% |
| Zatezna čvrstoća | UNI EN ISO 13934-1 | ≥ 230 kPa |
| Kapica za petu Debljina: 1,225 mm ± 0,075 Gustina ( ASTM D792): 1 g/cm³ ± 10% Tvrdoća ( ASTM D2240 ): 48 ± 3 Shore D |  |  |
| Kapica za prste Debljina: 0,73 mm ± 0,05 |  |  |
| Pertle 100 % Poliester Težina po metru: 4,65 g ± 3% Prečnik: 4,5 mm ± 0,1 |  |  |
| Prekidno opterećenje | EN ISO 13934-1 | ≥ 900 N |
| Otpornost na habanje | EN ISO 22744:2004 | ≥ 20.000 ciklusa |
| Sistem pertlanja Zatvorene kuke sa legurom cink-aluminijum za livenje – ZAMAK Svi djelovi su bez nikla |  |  |
| Podnožje |  |  |
| Gornji sastav | 92% poliamid / 8% vlakna crnog uglja OEKO-TEX ® Standard 100 Klasa proizvoda II |  |
| PU gustina | EN ISO 845 | 180 kg/m³ ± 15% |

| PU tvrdoća | EN ISO 1798 | 150-240 kPa |
| --- | --- | --- |
| PU zatezna čvrstoća | EN ISO 1798 | ≥ 170 kPa |
| Koeficijent i propustljivost vodene pare | EN ISO 20347:2012 5.7.4. | Apsorpcija vode ≥ 215 mg/cm² Desorpcija vode ≥ 95% |
| Otpornost na habanje | EN ISO 20347: 2012 5.7.5.2. | Suvo ≥ 150.000 ciklusa/bez rupa Mokro ≥ 50.000 ciklusa/bez rupa |
| Pločica za uložak |  |  |
| Sastav | 50% sintetička vlakna / 35% sintetička smola / 15% polipropilensko ojačanje |  |
| Težina Debljina | 870 g/m² ± 20 2,1 mm ± 0,2 |  |
| Koeficijent i propustljivost vodene pare | EN ISO 20347:2012 5.7.4. | Propustljivost vodene pare ≥ 95 mg/cm²h Apsorpcija vodene pare ≥ 95 mg/cm² |
| Otpornost na habanje | EN ISO 20347: 2012 5.7.5.2 | Suvo ≥ 25.600 ciklusa/bez rupa Mokro ≥ 12.800 ciklusa/bez rupa |
| Jedinica đona dvostruko brizganje |  |  |
| Snaga vezivanja gornjeg/spoljnog đona | EN ISO 20347: 2012 5.3.1.2 | ≥ 4 N/mm |
| Otpornost na kidanje | EN ISO 20347: 2012 5.8.2 | ≥ 18 N/mm |
| Otpornost na habanje | EN ISO 20347: 2012 5.8.3 | ≤ 110 mm³ |
| Snaga međuslojne veze | EN ISO 20347: 2012 5.8.6 | ≥ 9,0 N/mm |

| Otpornost na vrući kontakt | EN ISO 20347: 2012 6.4.1 | ne topi se / ne puca |
| --- | --- | --- |
| Otpornost na gorivo | EN ISO 20347: 2012 6.4.2 | ≤ 3,5% |